DB3302

宁波市地方标准规范

DB 3302/ XXXXX—2015

城市道路养护技术规程

2015 - 12 - 31发布

2016 - 02 - 01实施

宁波市质量技术监督局   发布

目  次

前言	IV

引言	V

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	2

4.1　一般规定	2

4.2　养护分类分级	3

4.3　检测与评价	3

4.4　特殊气候条件养护	4

4.5　养护技术和管理	4

4.6　养护档案管理	5

5　路基、基层养护	5

5.1　一般规定	5

5.2　路基翻浆	5

5.3　路基沉陷	6

5.4　边坡挡墙	6

5.5　基层	7

6　沥青路面预防性养护	7

6.1　一般规定	7

6.2　裂缝填封	8

6.3　乳化沥青稀浆封层	10

6.4　微表处	11

6.5　沥青表面处治	11

6.6　碎石封层	12

6.7　雾状封层	12

6.8　沥青再生	12

6.9　厂拌热再生	12

6.10　就地热再生	13

6.11　就地冷再生	13

7　沥青路面常规养护	14

7.1　一般规定	14

7.2　裂缝	14

7.3　坑槽	14

7.4　拥包	15

7.5　沉陷	15

7.6　车辙	15

7.7　泛油	16

7.8　其它病害	16

7.9　补强与翻修	16

8　水泥混凝土路面养护	17

8.1　一般规定	17

8.2　日常养护	17

8.3　裂缝维修	17

8.4　板边、板角修补	17

8.5　板块脱空处理	18

8.6　其它病害维修	18

8.7　翻修及改善	19

8.8　加铺水泥混凝土面层	19

8.9　加铺沥青面层	20

8.10　材料	20

9　人行道及其他附属设施	20

9.1　一般规定	20

9.2　面层、基层	20

9.3　基础	21

9.4　缘石	22

9.5　树池、台阶养护	22

9.6　其他附属设施	22

10　掘路修复	23

10.1　一般规定	23

10.2　开挖与回填	24

10.3　垫层和基层	25

10.4　水泥混凝土路面	26

10.5　沥青混凝土路面	26

10.6　人行道	27

10.7　应急掘路快速修复	27

11　养护质量检查及评定	27

11.1　一般规定	27

11.2　检查与验收	28

11.3　质量评定	33

12　安全文明作业	34

12.1　一般规定	34

12.2　养护流动作业要求	35

12.3　养护维修安全设施	35

12.4　机动车道养护维修作业区	35

12.5　非机动车道养护维修作业区	35

12.6　人行道养护维修作业区	36

12.7　文明施工与环境保护	36

12.8　监督管理	36

附录A（资料性附录）	37

附录B（资料性附录）	39

附录C（资料性附录）	40

附录D（规范性附录）	42

附录E（资料性附录）	44

附录F（资料性附录）　压浆法施工技术要点	46

附录G（资料性附录）　挖补式施工技术要点	47

附录H（资料性附录）　反射裂缝防治施工技术要点	49

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由宁波市城市管理局提出并归口。

本标准起草单位：宁波市市政管理处、宁波市城市管理研究中心、宁波大学。

本标准起草人：唐春燕、钟骏和、俞斯达、潘闻舟、陈文金、刘干斌、郑荣跃。

引  言

根据宁波市质量技术监督局[2015]85号文件要求，由宁波市市政管理处、宁波市城市管理研究中心、宁波大学在广泛调查研究、认真总结国内外科研成果及我市工程实践经验，在《城镇道路养护技术规范》(CJJ36)等规范基础上，制定本规程。

城市道路养护要本着“早修早养、小修小养、勤修勤养、精修精养”的管理理念，以“勤小修、免大修、不断行”为养护原则，注重新材料、新技术和新工艺的应用。为促进宁波市城市道路养护技术的规范化、标准化，提高养护技术和管理水平，本规程编制既注重与相关规范的协调、衔接，又注重与宁波市城市道路养护工程实践相结合，突出了宁波软土地区的地方特色。

城市道路养护技术规程

范围

本规程规定了城市道路路基、基层养护，沥青路面预防性养护，沥青路面常规养护，水泥混凝土路面养护，人行道及其他构造物养护，掘路修复，养护质量检查及评定，安全文明作业。

本规程适用于宁波市竣工验收后交付使用的城市道路的养护。城市桥梁养护维修不在本规程规定范围。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5768  道路交通标志和标线

GB 12523  建筑施工场所噪声限值

GB 50092 沥青路面施工及验收规范

GB 50763  无障碍设计规范

GBJ 97  水泥混凝土路面施工及验收规范

CJ/T 3012  铸铁检查井盖

CJJ 1  城镇道路工程施工与质量验收规范

CJJ 36  城镇道路养护技术规范

CJJ 37  城市道路工程设计规范

CJJ 42  乳化沥青路面施工及验收规范

CJJ 66  路面稀浆封层施工规程

GA 182  道路作业交通安全标志

GA/T 900  城市道路施工作业交通组织规范

JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范

JTG F41  公路沥青路面再生技术规范

JTJ 034  公路路面基层施工技术规范

2012年第195号令  宁波市建设工程文明施工管理规定

宁波市大气污染防治条例

宁波市建设工程文明施工管理规定

术语和定义

城市道路

城市规划范围内市区、县(市)、建制镇的供车辆、行人通行，具有一定技术条件的道路设施，包括车行道、人行道、路肩、边坡、挡墙及防护栏等附属设施。

路面综合破损率

路段内不同类型、程度和范围的损坏路面的折合面积与路段路面总面积的比值。

路框差

路面与检查井框存在的高差。根据沉降差大小分为四类：0mm～5mm为正常；5mm～10mm为轻度；10mm～20mm为中度；大于20mm为重度。

预防性养护

在路面出现初期病害且未对路面结构造成影响时进行的修复。

就地热再生

采用就地热再生设备对沥青路面进行加热、耙松，就地掺入一定量的新沥青、新沥青混合料、再生剂等，经拌和、摊铺、碾压等工序后，一次性实现对表面一定深度范围内的旧沥青混凝土路面再生的技术，包括复拌再生和加铺再生。

就地冷再生

采用就地冷再生设备对沥青路面进行现场冷铣刨，破碎、筛分，掺入一定数量的新集料、再生结合料、活性填料(水泥、石灰等)、水，经过常温拌和、摊铺、碾压等工序后，一次性实现沥青路面再生的技术，包括沥青层就地冷再生和全深式就地冷再生。

雾封层

利用专用设备将具有良好渗透性的油剂型雾封层材料均匀地洒布到沥青路面上以填封微小裂缝和表面空隙的一种柔性封层，厚度0.1mm～0.3mm。

稀浆分层

采用机械设备将乳化沥青、粗细集料、填料、水和添加剂等按照设计配比拌和成稀浆混合料摊铺到原路面上形成的薄层。

微表处

采用机械设备将聚合物改性乳化沥青、粗细集料、填料、水和添加剂等按照设计配比拌和成稀浆混合料铺到原路面上，能够在摊铺后1h～2h内迅速开放交通的薄层结构，简称MS。

沥青表面处治

利用沥青和细粒料按层铺或拌和方法在原有沥青路面上加铺1.5cm～3cm厚度的薄层路面面层的处治方法。

应力吸收层

将单一粒径的石料均匀的满铺在橡胶沥青层上，嵌锁形成结构性支撑的碎石封层。

总则

一般规定

城市道路的养护包括车行道、人行道、路基、停车场、广场、分隔带及其附属设施等的检查评价、养护工程和技术档案管理。

城市道路养护维修应积极引进和推广新设备、新技术、新工艺、新材料。

养护分类分级

根据道路在城市中的功能和重要性，宜将道路分为以下3类：

1类：快速路、主干路。是城市道路网的骨架，为连接城市各区和与国道、省道相通的交通干路，以交通功能为主；

2类：次干路。是城市的交通干路，以区域性交通功能为主，兼有服务功能。与主干路组成道路网，广泛连接城市各区与集散主干路交通；

3类：支路、街坊路。是居民区及工业区或其他类地区的交通路线，为连接次干路与街坊路的道路，以服务功能为主。

根据各类城市道路的重要性、交通流量和人流量，宜将城市道路划分为三个养护等级：

Ⅰ等：快速路、主干路以及交通和人流量大的广场、商业繁华地段、重要生产区、党政机关等所在地的次干路和支路；

Ⅱ等：次干路以及交通和人流较大的商业街道、步行街、区间联络线、重点地区或重点企事业等所在地的支路；

Ⅲ等：道路的支路，服务公共的小区及工业区的连接主次干路的支路。

根据养护工程性质和技术状况，城镇道路养护应分为预防性养护、矫正性养护、应急性养护，其中矫正性养护可按工程规模、工程量等划分为保养小修、中修工程、大修工程和改扩建工程四类：

保养小修：为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养。对路面轻微损坏的每一处不大于10㎡的零星修补，并定义1km的一个单元范围内的维修点不宜超过40处，其工程数量不宜大于400㎡；

中修工程：对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程。以恢复道路原有技术状况，一个单元内工程量宜大于400㎡，且不宜超过4000㎡；

大修工程：对道路的较大损坏进行的全面综合维修、加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程，其工程数量宜大于4000㎡或含基础施工的工程宜大于2000㎡，或不宜超过一个单元道路总面积的30%；

改扩建工程：对道路及其设施不适应交通量及载重要求而需要提高技术等级和提高通行能力的工程。

检测与评价

道路养护单位应对沥青混凝土、水泥混凝土和砌块路面等的机动车道、非机动车道以及沥青类、水泥类和石材类等铺装类型的人行道进行检查和评价，并参照附录A填写巡查表。

城市道路检查分为日常巡查、定期检测和特殊检测，其中定期检测可分为常规检测和结构强度检测，道路检查内容应符合CJJ 36的规定。

城市道路的日常巡查应符合下列规定：

日常巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责；

日常巡查应对路面外观变化、结构变化，附属设施状况及施工作业情况等进行检查；

日常巡查应按道路养护等级分别制定巡查周期。Ⅰ等养护的道路宜每日一巡，Ⅱ等养护的道路宜二日一巡，Ⅲ等养护的道路宜三日一巡，并根据巡查结果，提出养护维修意见。遇台风、汛期和梅雨天气应适当增大巡查频率；

巡查过程中发现设施损坏，影响车辆和行人安全的，应及时采取维护措施，并参照附录A填写设施损坏通知单。严重影响车辆或行人安全的病害，在发现或接通知后应立即采取临时处置措施，一般宜在当日修复，因特殊原因不能在当日修复的，宜在2日内修复；

在日常巡查中，当发现道路异常沉陷、空洞或大于100mm的错台以及井盖、雨水口箅子丢失等影响道路安全运营情况时，巡视人员应设置警示防护标志并上报养护管理单位，启动应急养护。

城市道路的常规检测应符合下列规定：

常规检测应由专职道路养护技术人员负责；

常规检测应每年一次；

常规检测时，应对照城市道路资料卡，现场校核城市道路基本数据，资料卡格式应符合附录B的规定；

常规检测中，应检测城市道路的损坏情况，判断损坏原因，确定养护范围和方案；对难以判断损坏程度和原因的道路，提出进行特殊检测的建议；

常规检测中，平整度的检测宜采用激光平整度仪等检测设备，次干路、支路可采用平整度仪或3m直尺等；

路面损坏的检测宜采用路况摄像仪等检测设备，次干路、支路可采用常规方法量测。

城市道路的结构强度检测应符合下列规定：

结构强度检测应由具备相应资质的专业检测单位承担，并应由具有城市道路养护、管理、设计、施工经验的技术人员参加，检测负责人应具有5年以上城镇道路专业工作经验；

结构强度检测按照道路等级进行，快速路、主干路宜2年～3年一次，次干路、支路宜3年～4年一次；

结构强度检测宜以路表回弹弯沉值表示，检测设备宜采用落锤式弯沉仪、贝克曼梁、自动弯沉检测仪等检测设备。

城市道路的特殊检测应符合下列规定：

特殊检测单位、参加人员和检测负责人应符合本规范第4.3.5条的要求；

当出现下列情况之一时，应进行特殊检测：

道路大修、进行改扩建前；

道路发生不明原因的沉陷、开裂、冒水；

在道路下进行管涵顶进、降水作业、隧道开挖等工程施工完成后；

存在影响道路使用功能和结构安全的施工。

沥青混凝土路面、水泥混凝土路面和人行道路面的损坏类型应符合本规范附录C的规定，并应分别参照本规范附录D和附录E填写损坏单项扣分表和路面损坏调查表。

城市快速路、主干路应进行路面抗滑性能检测，次干路、支路宜进行路面抗滑性能检测。

根据定期检测结果，应按CJJ 36的相关规定将城市道路评定应分为四级：A——优级、B——良好、C——合格、D——不合格，并制定养护对策。

特殊气候条件养护

养护单位应在汛期、梅雨季节前完成巡查发现的路基、路面及其附属设施等的病害的养护工作。

台风、汛期和梅雨期间，城市道路路基、路面养护可采用临时性处理措施，待天气条件允许再按规范进行修复。

养护技术和管理

对于面积大于100㎡的路基、路面病害宜进行专项设计或参照原路面结构进行养护。路面大中修、改扩建，大型城市道路掘路修复工程等应进行专项设计。

人行道改扩建工程中的无障碍设施应符合GB 50763的有关规定

城市道路养护应以机械化作业为主，提高养护质量和工效。

道路养护单位应按所养护道路等级、范围、工程量、工作难度及养护要求和养护特点配备相应的机械设备及专业技术人员。

道路养护单位应按每30㎞²区域配备一综合养护场地，面积不宜小于2000㎡；每5㎞²区域配备一养护作业场地，面积不宜小于300㎡。

道路养护单位必须建立应对设施病害、设施安全及其它突发事件的应急处理机制。

道路养护场地应备有相应的人员、设备、物资，以保证特殊气候、突发事件等的应急性养护的要求。

养护档案管理

道路设施养护工程项目质量检查验收资料与检查评定结果应随同其它施工和竣工资料整理造册，归入养护工程技术资料档案。

新建、改建、大修的道路设施，应有完整、准确、清晰的竣工技术资料。竣工技术资料应包括工程建设文件、设计及施工技术资料、竣工验收与质量评定资料及接管单位的接管证明等。

在各类突发事故或设施严重损坏的处理过程中，必须及时记录、摄影或录像，尽可能多的掌握原始资料，为日后进行分析和处理提供依据。

道路养护单位应建立道路养护技术档案，并应符合下列要求：

养护技术档案资料应按“一路一档”建立；

养护技术档案应包括道路的基本技术数据，各类施工技术文件，巡查、定期检测资料和图片资料等；

小修应建立台账，大、中修、改扩建及掘路工程应建立技术档案；

档案资料应实行计算机管理，并宜建立道路养护管理系统。

路基、基层养护

一般规定

路基养护应包括路基结构、路肩、边坡、挡土墙等。

路基应保持稳定、密实、排水性能良好，发生堵塞、损坏和冲刷，应及时疏通、修复或加固。

路基结构、路肩、边坡、挡土墙等的养护应加强日常巡查，分析判定病害类型，及时采取处治措施。

基层养护应包括机动车道、非机动车道、人行步道及广场、停车场下的基层养护、维修。

如果基层已经损坏，应先处理基层，再进行路面修复。

交通量较大的路段上维修面积较小的半刚性基层时，可使用快干、快硬、强度较高的材料进行修补。

路基翻浆

路基翻浆养护应符合下列规定：

加强路基翻浆预防性养护，雨季前应检查整修路肩、边沟，补修路面碎裂和坑槽；雨季后应疏掏排水设施，修理边沟水毁；冬季应及时清除路面积雪，填灌修补裂缝；

翻浆路段应查明原因，调查病害范围、一般发生时间、气候变化、病害表面特征、路面结构、平时养护情况等，作出记录，并应按表1确定翻浆分级。

翻浆分级

| 翻浆等级 | 路面变形破坏程度 |
| --- | --- |
| 轻 | 路面碎裂、潮湿、车辆行驶时有轻微弹簧 |
| 中 | 大片裂纹、路面松散、局部鼓包、车辙较浅 |
| 重 | 严重变形、冒浆、车辙很深 |

根据翻浆分级，路基翻浆处治可采降低水位法、土工布排水法、改善路面结构法及石灰桩、干拌碎石、砂桩等换填法，交通量小的路段或支路可采取换土回填措施。

路基沉陷

路基整体下沉或局部沉陷可采用换填法、固化剂法、压浆法、干拌混凝土桩法、碎石桩法等处治措施。

对填料不符合要求而引起的路基下沉，且路基下沉面积不大、深度较浅时可采用换填法，处治措施如下：

将病害部分的路基土挖去，采用级配碎石、泡沫轻质土等回填压实；

回填时挖补面积要扩大，逐层挖成台阶状，由下往上，逐层填筑，碾压密实，压实度高出原路压实度1%～2%为宜。

对于更换路基填料受到限制，且填筑料数量不大时，可采用固态或液态固化剂进行处治。

对于粘土、粉土、砂土、碎石土等路基的沉陷，可采用压浆法处治。注浆压力和快凝材料浆液应由试验确定，或参考附录F执行。

对于软粘土、杂填土及有机质含量高的粘性土等路基的沉陷，可采用干拌混凝土桩法。路基土的含水量不宜小于20%。

对于软粘土、杂填土、粉土等路基的沉陷，可采用碎石桩法。碎石桩法处治路基沉陷宜进行专项设计。

边坡挡墙

路基边坡应表面平顺、坚实。日常巡查应经常观察路堑边坡的稳定情况，及时处理危岩，清除浮石。

路基边坡养护应符合下列规定：

边坡养护应采取排水、减重、支挡、改善土体物理力学性质等措施；

边坡出现冲沟、缺口、沉陷、裂缝及塌落时应及时整修。

边坡防护与加应符合下列规定：

土质边坡可采用植被防护和坡面治理，亦可混合使用；

对植物易生长的边坡，可采用种草、铺草皮及植树等植被防护措施；

采用片石、混凝土预制块等材料铺砌护坡，在坡面径流流速小于1.5m/s地段可采用干砌，其厚度宜大于250mm；坡面径流流速大于1.5m/s或有风浪地段应采用浆砌，其厚度宜大于350mm；

对路堑或路堤边坡高差大，且受条件限制，坡度达不到稳定要求时，可采用挡土墙、锚杆或锚索框架梁等防护措施，且应进行专项设计。

加固后的边坡应加强养护与检查，发现损坏应及时整修。滑坡地段应加强观测。

挡土墙应保持坚固、耐用、整齐和美观，发现异常现象应及时采取措施。

挡土墙养护应符合下列规定：

挡土墙应定期检查，墙体及坡面出现裂缝或断缝，应先做稳定处理，再进行补缝；

挡土墙的泄水孔应保持畅通。挡土墙出现严重渗水，应增设泄水孔或墙后排水设施；

挡土墙发生倾斜、凹凸、滑动及下沉时，应先消除侧压因素，再选择锚固法、套墙加固法或增建支撑墙等加固措施；

严重损坏的挡土墙，应将损坏部分拆除重建。

基层

基层的修复应符合下列规定：

对于面积不大于3㎡的基层，可将破损部分挖除，挖除面积应满足夯实要求，且沿破损边缘外扩宽度且不宜小于150mm；

对于面积大于3㎡的破损基层，应将破损部分基层挖出，再按CJJ 1进行基层施工，挖除范围宜沿破损边缘外扩宽度不小于250mm；

基底清理干净后，应分层填筑、分层压实，新旧基层交界处宜成阶梯形，宽度不小于200mm；

基层修复材料强度应不低于原基层材料强度；

基层修复后，表面应平整、坚实。

水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业废渣稳定土、级配碎石、级配砾石和填隙碎石基层修复所用材料应满足CJJ 1的要求。

水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业废渣稳定土、级配碎石、级配砾石和填隙碎石基层养护维修施工可参照JTJ 034的相关规定进行。

沥青碎石混合料和沥青贯入式碎石基层养护技术要求、施工方法和质量管理应符合GB 50092的规定。

素混凝土、碾压式混凝土基层养护技术要求、施工方法和质量管理应符合GBJ 97的规定。

石灰稳定类和水泥稳定类基层修复后，应采用碎石封层或乳化沥青封层防水。

基层快速修复可采用沥青碎石、级配碎石及在半刚性基层上先铺筑柔性过渡基层法。

沥青路面预防性养护

一般规定

在不增加路面结构承载力的前提下，可对沥青路面结构尚好时有计划地采取预防性养护。

沥青路面在出现小于本规程附录D中裂缝、松散、坑槽、拥包、啃边等病害界定时，可按表2和表3规定采用裂缝填封、乳化沥青稀浆封层、微表处、沥青表面处治、碎石封层、雾封层、沥青再生等方法进行预防性养护。

城市道路快速路、主干路沥青路面预防性养护措施

| 路面主导损坏类型 | 严重程度 | 预防性养护措施 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 不规则裂缝 | 轻 | 微表处 |
|  | 横向裂缝 | 轻 | 灌缝或封缝 |
|  | 纵向裂缝 | 轻 | 灌缝或封缝 |
|  | 碎裂 | 轻 | 微表处、沥青表面处治、雾封层等 |
| 变形类 | 车辙 | 轻 | 微表处、沥青表面处治、雾封层等 |
| 松散类 | 麻面 | — | 微表处、沥青表面处治、雾封层等 |
|  | 松散 | 轻 | 微表处、沥青表面处治、雾封层等 |

表2 （续）

| 路面主导损坏类型 | 严重程度 | 预防性养护措施 |
| --- | --- | --- |
| 其他类 | 泛油 | — | 微表处、沥青表面处治、雾封层等 |
|  | 磨光 | — | 微表处、沥青表面处治、雾封层等 |

城市道路次干路、支路沥青路面预防性养护措施

| 路面主导损坏类型 | 严重程度 | 预防性养护措施 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 不规则裂缝 | 轻 | 微表处、稀浆封层、雾封层等 |
|  | 横向裂缝 | 轻 | 灌缝或封缝 |
|  | 纵向裂缝 | 轻 | 灌缝或封缝 |
|  | 碎裂 | 轻 | 微表处、稀浆封层、雾封层等 |
| 变形类 | 车辙 | 轻 | 微表处、稀浆封层、雾封层等 |
| 松散类 | 麻面 | — | 微表处、稀浆封层、雾封层等 |
|  | 松散 | 轻 | 微表处、稀浆封层、雾封层等 |
| 其他类 | 泛油 | — | 微表处、稀浆封层、雾封层等 |
|  | 磨光 | — | 微表处、稀浆封层、雾封层等 |

乳化沥青稀浆封层宜用于城市次干路、支路工程。稀浆封层不得作为路面补强层使用。稀浆封层施工、养生期内气温应不低于10℃，不得在雨天施工。施工方法应符合CJJ 66的相关规定。

微表处宜用于城市快速路、主干路的上封层。稀浆封层摊铺机施工前应对原路面整平处理，施工方法和质量要求应符合CJJ 66的相关规定。

沥青表面处治宜用于支路、郊区道路，单层沥青表面处治厚度不应超过15mm，网裂病害的多层式表面处治厚度不应超过30mm。

雾状封层宜用于城镇快速路、主干路的上封层。雾封层施工后，应检测路面抗滑性能，确保施用雾封层后路面抗滑性能。

裂缝填封

裂缝填封应符合下列规定：

对活动性裂缝，可采用裂缝填封法控制路面裂缝发展、扩大。

缝宽在10mm以内，应采用热沥青灌缝，缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝。

缝宽在10mm以上，应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝。

裂缝的宽度和密度界定按表4执行，当路面裂缝宽度超过20mm，不得使用封缝措施。

大面积裂缝，如基层强度较好，可采用乳化沥青稀浆封层(封层厚度3 mm～6mm)或加铺沥青上封层。

填缝料可采用加热施工式填缝料和常温施工式填缝料。填缝料应富有弹性，在交通作用下能被揉压成形并作用于修补位置，且在一定温度范围内持久地保持柔韧性。

裂缝宽度和密度界定

| 裂缝 | 等级 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 宽度 | 轻微 | 宽度处于2mm～10mm之间的单独裂缝，裂缝边缘未出现凹陷等变形现象。 |
|  | 中等 | 宽度处于10mm～20mm之间的单独或多重裂缝，以及宽度在10mm以下边缘出现凹陷等变形现象的裂缝。 |

表4 （续）

| 裂缝 | 等级 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 宽度 | 严重 | 单独或多重裂缝，有凹陷或变形。裂缝宽度超过20mm，或低于20mm但边缘出现破碎现象的裂缝。 |
| 密度 | 间歇 | 裂缝率小于20%，横向裂缝间隔在30m～40m之间。 |
|  | 频繁 | 裂缝率处于20%～50%之间，纵向裂缝局部存在或分布于整个路面，横向裂缝间隔在20m～30m之间。 |
|  | 严重 | 裂缝率大于50%，横向裂缝间隔为10m～20m |
| 裂缝面积占调查路段总面积的百分数为裂缝率。 |

封缝材料应符合下列规定：

冷补材料可采用慢裂或中裂阳离子乳化沥青或聚合物改性液态沥青，恩格拉粘度为2～10，乳化沥青蒸发残留物含量≥50%，蒸发残留物针入度为50～200，15℃残留物延度宜大于40cm；

热补材料可采用橡胶改性沥青、SBS改性沥青、丁苯橡胶改性沥青、聚乙烯改性沥青等，要求夏季能抵抗软化和车轮的粘着，冬季能抵抗低温应力；

其它化学处置材料，如低硅树脂、环氧树脂改性沥青等；

密封胶，宜采用硅树脂密封剂、聚硫密封胶或硅酮道路密封胶填封等材料。

裂缝填封施工应符合下列规定：

对于微缝和未成熟的裂缝可省去“开槽”工序，直接灌缝；

裂缝宽度中等以上，应开槽封缝。凹槽位置应均匀分布在裂缝的中央，宽深比大于或等于1(W/D≥1)，凹槽宽度≤30mm，宽度和深度宜为：30mm×15mm、25mm×12mm、12mm×12mm；

开槽前应对路面进行清扫；

凹槽应切成方正，宜采用专业机具开槽；

开槽留下的碎石残片和松散的沥青混凝土碎片应采用专业设备清理；

开槽后，应采用专业设备对凹槽表面进行干燥。加热时喷头应距裂缝或凹槽5cm～10cm，加热温度至140℃～160℃。在气温为5℃～10℃进行填缝施工时，应使用空气加热枪；

浇灌前，封缝料应在双层套筒里加热，不得对封缝料直接加热。填缝料宜使用厂商提供的最低温度加热，一般为165℃～185℃；

贴封式或无贴封式封缝可按图1规定进行，封条应突出凹槽边缘5mm～10mm，封条厚度2mm为宜。封缝料填装完成后，应进行保护，直到完全稳定；

封缝完成后，应清扫路面碎渣。封缝料性能稳定后开放交通，具体时间视现场情况与气温而定。

贴封与无贴封结构尺寸示意图

乳化沥青稀浆封层

乳化沥青稀浆封层应符合下列规定：

矿料中掺入的矿粉、水泥、消石灰等填料应干燥、疏松、无结团。填料及混合料技术指标应符合CJJ 1的规定；

粗集料、细集料应符合CJJ 1的规定。细集料宜采用碱性石料生产的机制砂或洁净的石屑。矿料中超规格粒径的矿料颗粒要彻底清除；

稀浆封层宜用改性乳化沥青，可采用无机盐类添加剂、有机类添加剂等，未经试验验证的添加剂不得使用；

稀浆封层应采用专用机械施工，且机械上应有精确计量装置；

稀浆封层施工前，原路面应有足够的结构强度。原路面整体结构强度不足的，应按本规程7.2～7.4节要求补强后再进行稀浆封层；

原路面为非沥青路面时应预先喷洒粘层油，沥青路面可不喷洒粘层油。稀浆封层用于半刚性基层沥青路面的下封层，应在半刚性基层上喷洒透层油；

稀浆封层正式施工前，应进行摊铺试验，确定施工工艺。试验段长度不宜小于200m。当工程量较小或工期较短时，可将第一天的施工段作为试验段。

乳化沥青稀浆封层施工应符合下列规定：

根据路幅宽度调整摊铺箱宽度，从路缘开始放样，宜从左边开始画出走向控制线；

矿料、乳化沥青、填料、水、添加剂等应分别装入摊铺机料箱，矿料的湿度应均匀一致，稀浆稠度宜适中；

摊铺箱厚度与拱度宜调整为摊铺箱周边与原路面贴状态；

摊铺机速度宜控制在1.5 km/h～3.0km/h，保持稀浆摊铺量与生产量基本一致；

快开放交通型稀浆封层施工时，宜保持摊铺箱中稀浆混合料的体积为摊铺箱容积的1/2左右。慢开放交通型稀浆封层施工时，宜控制在摊铺箱容积的1/2～2/3；

混合料摊铺后，应立即进行人工找平，重点是起点、终点、纵向接缝、过厚、过薄或不平处。对超大粒径集料产生的纵向刮痕，应尽快清除并填平；

摊铺机上任何一种材料用完时，应立即关闭所有材料输送控制开关；

摊铺完成后，摊铺车停止前进，提起摊铺槽，移出摊铺点，清洗摊铺槽；

摊铺施工中不得随意抛掷废弃物。

微表处

微表处应符合下列规定：

微表处厚度不宜大于10mm；

微表处应仅为表面保护层和磨耗层，起防水、防滑、耐磨和改善路面平整度的作用，不得起承重作用；

微表处施工的原路面应表面平整、密实、清洁，整体稳定，强度指数(SSI)评价不应低于良，路面状况指数(PCI)评价宜为优，不应低于良；

原路面的病害应按本规程7.2～7.5节预先修复，对于大于3mm的纵、横向裂缝应开槽灌缝，使路面满足微表处施工条件。对于大于10mm的连续车辙、大的拥包应先铣刨和填补，再进行微表处施工；

改性乳化沥青宜采用阳离子快凝型，改性剂剂量(固胶占沥青的质量百分比)不宜小于3%；

矿料可采用不同规格的粗细集料掺配，也可用大粒径的块石、卵石等经多级破碎而成；

矿料中掺入的矿粉应干燥、疏松、无结团。矿粉掺量应由混合料设计试验确定；

添加剂可采用普通硅酸盐水泥、消石灰等无机结合料类，硫酸铝、氯化钙等无机盐类，聚乙烯醇、羧甲基纤维素等有机类增稠剂，乳化剂水溶液类；

微表处混合料应通过配合比设计，符合技术要求后方可用于施工；

微表处应采用专用机械施工，施工、养生期内的气温应高于10℃，不得在雨天施工，严禁在过湿或积水的路面上进行微表处施工。渗水严重的路面，应在雨季到来前完成微表处摊铺。

微表处施工应符合下列规定：

施工前应将原路面上松散材料、泥土、各种杂物等清除；

铺筑厚度应均匀，施工时应控制铺筑机匀速前进。对于摊铺后路面的局部缺陷，应及时进行人工找平；

摊铺过程中应保证混合料浆状均匀，不得出现乳液、细集料与粗集料离析的现象。摊铺槽中的混合料全部摊出到路面上后，摊铺车停止前进；

微表处施工纵、横向接缝应进行处理，接缝处质量不宜低于其它部位；

摊铺后，超大粒径矿料产生的纵向刮痕等局部缺陷应及时人工找平。

沥青表面处治

沥青表面处治应符合下列规定：

沥青材料应符合CJJ 1的规定，并经检验评定合格后才能使用；

沥青标号应根据本地气候条件、施工季节气温选用。沥青罐或贮油池中贮存的温度宜控制在130℃～180℃，且应有良好的防水措施；

粗集料可采用碎石、破碎碎石、筛选砾石、破碎砾石和符合要求的矿渣等，应洁净、干燥、无风化、无杂质。粒径规格可按“沥青表面层用粗集料规格”的规定选用。

沥青表面处治施工应符合下列规定：

根据路况调查结果，应对破坏程度不同的路面采用相应的处理，坑槽、车辙、沉陷等病害严重路段应先修补达到良好的平整度；

作业前应先将路面尘土、砂、石粉等杂物清扫干净，且下承层应保持干燥、平整、无杂质；

沥青喷洒车车速应稳定，喷洒量应均匀，小规模沥青表面处治施工可采用手工沥青洒布车洒布，洒布温度宜控制在130℃～170℃；

集料洒布应全面覆盖、厚度一致、集料不重叠、不露出沥青。局部有缺料时适当找补，积料过多应将集料扫出；

洒布集料后，压路机应从路两侧向中心碾压3～4遍，轮迹重叠宜为30cm，碾压速度不宜大于2km/h。

碎石封层

碎石封层应用专用设备将单一粒径的石料及沥青胶结料同时洒布在路面上，碾压后胶结料与石料应充分接触，形成沥青碎石磨耗层。

碎石封层可修复原路面的裂缝、松散、老化等病害，单层碎石封层不宜修复原路面的车辙病害。

碎石封层的沥青应具有足够的粘结性。

碎石封层的集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度和耐磨耗性，且应具有良好的颗粒形状和凹凸不平的表面。

碎石封层时可采用碎石预裹覆技术提高碎石的粘结性能，也可与稀浆封层配合使用。

雾状封层

雾状封层应符合下列规定：

雾状封层的施工应在温暖或炎热干燥的天气进行，一般要求气温高于10℃，下雨天严禁施工；

雾状封层的乳化沥青可为阳离子或阴离子型，其质量标准应符合CJJ 42的有关规定；

雾状封层使用的水应选择饮用水；

雾状封层施工应采用喷洒车按设计用量均匀地喷洒、稀释乳化沥青。

沥青雾状封层施工应符合下列规定：

雾封层施工前，应采用扫路机、机械刷或高压水冲洗路面；

雾封层用的乳化沥青稀释液应稀释均匀，可在工厂或现场进行。出现不相容情况，可在水中加入0.5%～1.0%的乳化添加剂，再进行乳化沥青稀释，且应重做一遍水溶性试验；

雾封层的乳化沥青必须在稀释后24小时内使用完；

雾封层施工前应进行试验，确定材料用量；

洒布前，应调试、校准洒布车，喷洒杆的喷嘴大小宜为4mm～5mm；

雾封层施工后，应进行抗滑试验、构造深度试验、渗水试验，检测结果不达标，应采取补救措施；

乳化沥青破乳后即可开放交通，初期应限制车速在40km/h以内。如需早开放交通，可在雾封层上撒布细砂罩面，用量宜为1kg/m2～1.2kg/m2。

沥青再生

沥青再生剂应充满活性，且能渗透沥青表层激活沥青分子结构。

沥青路面有轻微不规则裂缝、麻面和轻微松散，结构强度足够、表面状况尚好时可进行沥青再生。

沥青再生剂不宜用于裂缝宽度大于5mm的路面。

沥青再生剂的使用量应根据沥青再生剂的类型和路面的老化程度确定。

沥青再生施工时气温不应低于10°C，下雨天严禁施工。

路面干燥后即可开放交通，初期车速应限制在40km/h以内。

厂拌热再生

沥青路面功能性损坏相对较为严重，但不存在结构性损坏时，可采用厂拌热再生预防性养护技术，再生厚度宜为2cm～5cm。

回收的沥青混合料应按一定比例的掺配。再生混合料应满足现行CJJ 1中热拌沥青混合料的规定。

就地热再生

就地热再生应符合下列规定：

就地热再生可采用复拌再生或加铺再生，厚度宜控制在2cm～5cm；

复拌再生应就地掺加一定数量的再生剂、新沥青、新沥青混合料，新沥青混合料比例一般控制在30%以内；

加铺再生应就地掺加一定数量的新沥青混合料、再生剂，拌和形成再生混合料。利用再生复拌机第一熨平板摊铺再生混合料，第二熨平板将新沥青混合料摊铺于再生混合料之上，两层一起压实成型；

就地热再生宜用于功能性损坏相对较为严重，但无结构性损坏的路面，再生时原路面应满足如下条件：

原路面整体强度满足设计要求；

原路面病害主要集中在表面层，通过再生施工可得到有效修复；

原路面沥青的20℃针入度不低于20(0.1mm)。

原路面上有稀浆封层、微表处、碎石封层、超薄磨耗层等养护措施时，应经充分试验论证，判断是否可直接使用。改性沥青路面就地热再生，宜进行专门论证；

就地热再生不宜用于小型维修工程。

就地热再生施工应符合下列规定：

就地热再生的施工机械应包括再生机、加热机、压路机、再生剂生产设备及辅助设备，可按JTG F41相关规定执行；

就地热再生前应清扫路面，在路面再生宽度以外画导向线；

原路面加热宽度比铣刨宽度每侧不应小于200mm。不得因加热温度不足造成铣刨时集料破损及加热温度过高造纸成沥青老化；

路面铣刨宜均匀，铣刨面温度应高于70℃；

再生剂喷洒按设计剂量加热、喷洒入旧沥青混合料中；

再生沥青混合料应拌和均匀；

摊铺应匀速，速度宜为1.5m/min～5m/min。摊铺温度宜为120℃～150℃；

就地热再生混合料的碾压应使用压实机具。压路机无法压实部位，应选用小型振动压路机或振动夯板配合碾压；

就地热再生完成后，再生层表面温度低于50℃后方可开放交通。

就地冷再生

就地冷再生应符合下列规定：

沥青路面就地冷再生应使用乳化沥青、泡沫沥青作。全深式就地冷再生可使用乳化沥青、泡沫沥青、水泥、石灰等作再生结合料。水泥、石灰等无机结合料可作基层的再生结合料；

沥青路面就地冷再生时，再生层的下承层应完好，满足强度要求；

采用乳化沥青、泡沫沥青作再生结合料时，就地冷再生层压实厚度宜为80mm～160mm。采用水泥、石灰时，宜为150mm～220mm；

采用水泥、石灰等无机结合料的全深式就地冷再生，沥青厚度占再生厚度的比例宜小于50%；

再生施工前，应由试验确定现有路面的材料特性、再生材料的级配、转子的速度以及再生机的行走速度、压实度、膨胀。试验段长度不宜小于200m。

就地冷再生施工应符合下列规定：

根据再生厚度、宽度、干密度等计算每平方新集料、水泥用量；

冷再生就地拌和列车应缓慢、均匀、连续地进行再生作，铣刨速度宜为4m/min～10m/min；

就地冷再生纵向接缝处相邻两幅作业面间的重叠量不宜小于100mm；

就地冷再生的摊铺机、再生机、平地机应根据再生层厚度、压实度等配备，且应符合JTG F41的规定；

初压含水量应比最佳含水量大1～2%，压实工序可按JTG F41的相关规定执行；

碾压完成后即进行养生，时间不少于7d。养生期内再生面层应保持潮湿状态，禁止除洒水车辆以处的其它车辆通行。

沥青路面常规养护

一般规定

沥青路面病害应及时处理，结构性破坏的病害应在48h内，功能性破坏的病害应在72h内，非机动车道应在24h修补完成。台风、汛期和雨季按4.4节执行。

沥青路面维修面积应大于病害实际面积，修补范围的轮廓线应与路面中心线平行或垂直，且在实际病害面积范围以外100mm～150mm。

沥青路面维修边线、纵横缝接茬宜使用机械切割。

沥青路面铣刨、挖除的旧料宜再生利用，再生混合料中回收沥青路面材料(RAP)的比例可参考JTG F41规定的不宜大于40%。

沥青路面面层的永久性修补不得采用水泥混凝土。

粘层油可采用快裂型改性或非改性的阳离子乳化沥青或阴离子乳化沥青，用量宜为0.4 kg/㎡～0.6kg/㎡。

沥青混合料出厂时应有合格证明，混合料外观应拌合均匀、色泽一致，无明显油团、花白或烧焦。

沥青路面摊铺宜采用摊铺机铺筑，铺筑时气温宜在10℃以上。低温施工时应有保证质量的技术措施，雨天时不得施工。

裂缝

裂纹和轻微的碎裂，可采用刷油处理、喷油封面及局部表面处理，防止渗水扩大破损。

常规裂缝养护可按6.2节的相关规定执行。

当路面的裂缝密度严重（裂缝率20≤CR≤50），单独的预防性养护措施不足以防止路面反射裂缝时，应对路面裂缝进行处理并加铺应力吸收层，再进行预防性养护措施。

因基层及土基强度不足引起的裂缝应先处理基层和土基后，再修复面层。

破裂应采用挖补方法维修，若基层和土基破坏，应一并处理。

坑槽

坑槽维修应符合下列规定：

坑槽深度达基层时，应按本规程5.5节规定对基层进行处治后，再修复面层。若因基层排水不良造成路面病害，应先整治基层排水系统，再修整压实基层；

坑槽维修可采用填料式、挖补式、热烘式等方法；

临时性应急处理可采用沥青冷补材料填料式修复法。在对坑槽内散料、杂物简单清理后(紧急时也不清理)填放沥青混合料碾压成型；

坑槽较大时应采用挖补式修复法。将不规则坑槽切割成矩形，下挖到底部完好部分或将底面病害处理彻底后，再用热料修补；

面层病害处理宜采用热烘式修复法。在对出现坑槽的沥青混凝土面层加热后再视情况添加再生剂、新料后碾压成型；

坑槽修补时应顺路方向划定维修界面，切缝机开槽范围应在路面病害区外扩不小于100mm。按“圆洞方补”的原则矩形成槽；

坑槽开挖时应从中间向四边开挖，防止损坏切边。坑槽壁面应垂直稳定，四壁应涂刷粘层油；

坑槽开挖深度超过150mm时，应逐层填筑压实。各层凿除面应形成台阶，宽度不小于100mm。坑槽四周接缝应碾压密实，不得形成垂直通缝；

采用热修补方法时，应先沿加热边线退回100mm，翻松被加热面层，喷洒乳化沥青，加入新的沥青混合料，整平压实。

挖补式施工工艺应包括坑槽成型、清理和干燥、界面处治、材料准备和摊铺、压实、封边修整、开放交通，可按附录G规定执行。

热烘式施工应符合下列规定：

清扫热烘范围内、杂物、松散粒料、灰尘等，积水必须吸干；

持续加热路面5min～l0min，温度不小于140℃，热烘范围宜沿坑槽边缘向四周扩大300mm以上；

耙松范围宜内缩约50mm~100mm，耙松面应成矩形，接缝应为热接缝。耙松过程应剔除松料中大粒径集料以及明显烧焦老化的沥青混合料；

施工中，应根据耙松沥青混合料的性能和数量喷洒沥青再生剂、添加新料、合理控制松铺系数，横坡度应满足原路面标准；

沥青混合料碾压可采用振动压路机。修补面与周边原路面的色差不宜过大，碾压后可在修补表面均匀撒布一层石粉；

开放交通应在坑槽表面修补材料温度低于50℃后。

拥包

拥包峰谷高差不大于15mm时，可采用机械铣刨平整；拥包峰谷高差大于15mm，且面积大于2㎡时，应采用铣刨机将拥包全部除去，并低于路表面至少30mm，清扫干净后，喷洒粘层油，用热沥青混合料重铺面层。

基层稳定，面层连续多处出现拥包，且面积较大，应将有拥包的面层挖除，再重铺面层。

基础变形形成的拥包，应更换已变形的基层，再重铺面层。

沉陷

当土基和基层已经密实稳定，可只修补面层。

路面略有下沉，无破损或仅有少量轻微裂缝，可在沉陷处喷洒或涂刷粘层沥青，再用沥青混合料将沉陷部分填补到与原路面齐平并压实。

因路基沉陷导致路面破损严重，矿料已松动、脱落形成坑槽的，可按本规程7.3节执行。

车辙

车辙在15mm以上时，应挖除。

当联结层损坏，应将损坏部位全部挖除，重新修补。

因基层局部下沉而造成的车辙，应先修补基层。

泛油

轻微泛油的路段，可撒3mm～5mm粒径的石屑或粗砂处治。

较重泛油的路段，可先撒5mm～10mm粒径的石屑采用压路机碾压，待稳定后，再撒3mm～5mm粒径的石屑或粗砂处治。

严重泛油路段，应将含油量过高的软层铣刨清除后，重铺面层。

其它病害

封层的脱皮，应清除已脱落和松动的部分，再重新上封层；沥青面层层间产生脱皮，应将脱落及松动部分清除，在下层沥青面上涂刷粘层油，并重铺沥青层。

啃边维修应将破损沥青面层挖除，补砌路缘石，在接茬处涂刷粘结沥青，再恢复面层。

当井座基础底板强度不足或井顶砖块碎裂散失造成的路框差时，宜更换安装改良型卸载大盖板。当井座周边路面下陷造成的路框差时，应修补周边路面。

补强与翻修

基本要求应按照下列规定：

路面破损严重，采用路面补强等养护维修方法不能使路面恢复良好的工作状态，应进行路面翻修；

沥青路面补强与翻修设计应提出使用年限，设计线型符合CJJ 37的要求，与两边构筑物及道路排水协调，补强结构层与原路面结构联结牢固；

补强和翻修工程中，沥青面层宜采用比原路面更高材质的沥青，可采用透水沥青、新型橡胶沥青、新型SBS沥青等，技术指标应符合CJJ 1的规定。基层可采用柔性基层；

采用新材料(如土工格栅、土工织物、玻璃纤维格栅、聚酯玻纤布等)、新工艺进行补强时，在大面积补强施工前应在试验路段进行试铺，确定合理施工工艺和参数。

路面补强应符合下列规定：

路面补强应对原有路面作全面的技术调查，包括：旧路破损及病害的程度和旧路的设计、旧路的设计、施工养护技术资料、年平均双向日交通量、交通增长率、旧路回弹变沉值等；

快速路或主干路的补强可采用柔性基层加沥青混合料面层结构；次干路或支路若不提高道路等级，可用单层或多层补强结构，若需要提高道路等级，宜采用半刚性基层加沥青混合料面层结构；面层选用SMA改性沥青混凝土时，其压实厚度不宜小于40mm；

路面补强层施工时应处理原有路面病害损坏部位，当采用单层补强时，旧路应铣刨拉毛处理，并喷洒乳化沥青粘层油，待破乳后方可摊铺；

检查井、雨水口、缘石应采取防护措施，不得被乳化沥青污染。沥青贯入式路面的整平、高程调整，不得扰动碎石结构层。

面层翻修应符合下列规定：

根据调查分析和设计要求，应采用铣刨机进行铣刨作业。若翻修面积较小，可采用人工或小型机械翻挖，旧料宜再生利用；

面层翻修前，应清扫碎屑、灰尘。粘层沥青浇洒量宜0.3kg/m2～0.6kg/m2，侧壁涂刷量宜为0.3kg/m2～0.4kg/m2；

沥青混合料应碾压密实，烫边密封。

基层翻修应符合下列规定：

沥青铣刨后，翻挖基层，面层的翻挖范围应超出基层翻修范围30cm；

整平路基表面并经碾压后，应按设计要求进行基层铺筑，每层压实厚度不大于20cm；

在基层稳定并达到要求强度后，浇洒0.7kg/m2～1.1kg/m2透层沥青，混合料铺筑可参照CJJ 1实施；

做好初期养护，开放交通。

水泥混凝土路面养护

一般规定

水泥混凝土路面养护包括日常巡查、日常养护、路面病害及时维修及按周期有计划地安排中修、大修、改扩建项目。

Ⅰ、Ⅱ等养护的道路宜采用专用机械及快速维修方法施工，大修、改扩建工程项目应进行专项工程设计。

水泥混凝土路面养护维修的常规和专用材料应具有足够的强度、耐久性和稳定性。

日常养护

水泥混凝土路面应及时清除泥土石块砂砾等杂物，严禁在路面上拌合砂浆或混凝土等作业。

水泥混凝土路面有化学制剂或油污污染的应及时清洗。

水泥混凝土路面缘石缺失应及时补齐。

接缝的处理应符合下列规定：

填缝料凸出板面时应及时处理，对城市快速路、主干路不得超出板面，对次干路和支路超过3mm时应铲平；

杂物嵌入接缝时应予清除，填缝料外溢流淌到面板应予清除。填缝料更换周期宜为2～3年；

填缝料局部脱落时应灌缝填补，脱落缺失大于1/3缝长应立即进行整条接缝的更换；

接缝处因传力杆设置不当所引起的损坏，应将原传力杆纠正到正确位置；

在伸缩缝修理时，应先将热沥青涂刷缝壁，再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙，应采用沥青或其他接缝料填实抹平，上部采用嵌缝条的接缝板应及时嵌入嵌缝条；

在低温季节或缝内潮湿时应将接缝烘干，当纵向接缝张开宽度在10mm及以下时，宜采用加热式填缝料；当纵向接缝张开宽度在10mm以上时，宜采用聚氨酯类填缝料常温施工；当纵向接缝张开宽度超过15mm时，可采用沥青砂填缝；

当接缝出现碎裂时，应先扩缝补块，再接缝处理。

裂缝维修

水泥混凝土路面板出现小于3mm的轻微裂缝，可采用直接灌浆方法处治，灌缝材料可选用环氧树脂类或聚氨酯类材料。

对大于或等于3mm且小于15mm贯穿板厚的中等裂缝，可采取扩缝补块的方法处治。对大于或等于15mm的严重裂缝可全深度补块。

板边、板角修补

当水泥混凝土路面板边轻度剥落时，快速路、主干路的养护不得采用沥青混合料修补。

板角断裂应按破裂面确定切割范围。宜采用早强补偿收缩混凝土，并按原路面设置纵缝、横向缩缝、胀缝。

凿除破损部分时，应保留原有钢筋20cm～30cm，没有钢筋时应植入钢筋，新旧板面间应涂刷界面剂。

与原有路面板的接缝面，应涂刷沥青，如为胀缝，应设置胀缝板。

板块脱空处理

板块脱空处理应符合下列规定：

水泥混凝土路面板可采用弯沉仪、探地雷达等设备测定，当弯沉值超过0.2mm时应确定为面板脱空；

当弯沉值在0.2mm～0.45mm之间时，脱空面板宜采用注浆处理，材料可采用水泥浆、水泥粉煤灰和水泥砂浆等。当弯沉值大于0.45mm时，宜采用碎板重新浇筑处理；

注浆用的水泥浆初凝不早于2h，终凝不超过3.5h，12h的抗压强度不应小于3.5Mpa；

注浆孔与面板边的距离不应小于0.5m，在一块板上宜为3～5个，可按图2布设；

单位：cm

灌浆孔布置

注浆孔直径应与灌注嘴直径一致，以70mm～110mm为宜。注浆孔深度应穿透基垫层，入土深度不宜大于70mm；

注浆作业可采用灌浆机或压力泵，压力宜为1.5Mpa～2.0Mpa；

注浆作业应从脱空量大的地方开始，依次按照由大到小的顺序进行施工；

注浆应自上而下进行灌浆，第一次注浆结束两小时后再进行第二次重复灌浆；

注浆后残留在路面的灰浆及时清扫并及时清除，待灰浆强度达到设计强度方可开放交通。

注浆施工工艺应包括钻孔布置设计、钻孔、压浆、封孔、检测及评价及面层加罩等，可参照附录F执行

其它病害维修

水泥混凝土路面唧泥可采用压浆处理，处理后应对接缝及时灌注，其要求可按8.5条执行。

错台维修应符合下列规定：

当Ⅰ等水泥混凝土路面错台高差大于8mm，可采用磨平机磨平，或人工凿平；

Ⅱ、Ⅲ等养护的道路错台高差大于12mm时，可采用沥青砂或水泥混凝土处治；

错台维修应由最高点向四周扩展。磨平后，接缝清理干净，嵌入填缝料；

高差大于20mm的错台，应采用适当材料修补，且接顺的坡度不得大于1%；修补时应将下沉板凿成20mm～50mm深的槽，并涂刷界面剂；

采用沥青砂修补前，应清除路面杂物和灰尘，并喷洒一层热沥青或乳化沥青，用量宜为0.4 kg/m2～0.6kg/m2；

错台维修后宜用轮胎路机碾压，初期应控制车辆慢速通过；

采用水泥混凝土修补，应将错台凿除2cm～3cm深，清初杂物，浇筑混凝土。

沉陷维修应符合下列规定：

当面板整板的沉陷小于20mm时，应采用适当材料修补；

当面板整板的沉陷大于20mm或面板整板发生碎裂时，应对整块面板进行翻修，并符合本规程8.7.1的规定；

当面板沉陷面积较小且积水不严重时，可采用适当材料修补；

当面板沉陷面积较大且积水严重时，应对沉陷、积水范围内的面板进行翻修；

当沉陷处经常积水，可在适当位置增设雨水口。

拱起维修时，应根据拱起的高度，将拱起板两侧横缝切宽，释放应力，使板逐渐恢复原位，修复后应再检查此段路面的伸缝，如有损坏应按本规程8.2节相关规定进行维修。

坑洞维修应符合下列规定：

个别坑洞可用水泥砂浆等材料填充，达到平整密实。深度小于30mm且数量较多的浅坑，或成片的坑洞可采用适宜材料修补。深度大于或等于30mm的坑槽，应先做局部凿除，再补修面层；

切割面积边线与路中心线平行或垂直。切割深度在6cm以上，将切割面内的光滑面凿毛，清理干净，填入混凝土，振捣密实，与原面板齐平；

喷洒养护剂养生，待混凝土达到通车强度后方可开放交通。

翻修及改善

路面翻修应符合下列规定：

路面翻修应根据路段检测评价报告确定翻修等级和标准，再进行专项设计；

新旧水泥混凝土板交接处应设传力杆，损坏的拉杆应进行修复；

旧板凿除时，不得造成相邻板块破损、错位，应保留原有拉杆；

基层损坏或强度不足时，宜采用不低于C15混凝土补强。补强层顶面标高应与原基层顶面标高相同；

混凝土路面板接缝处的基层上宜涂刷一道宽200mm的沥青带；

路面材料应根据通车时间要求选用，并应进行配合比设计。

路面改善应符合下列规定：

水泥混凝土路面出现较大面积的磨光、起皮、剥落、露骨等病害，应及时安排大、中修工程以修复表面功能；

城市次干、支路可采用表面处理、稀浆封层或加铺沥青磨耗层修复；

路面磨光时宜采用刻槽机对路面板重新刻槽，槽深宜为3mm～5mm，槽宽宜为3mm～5mm，缝距宜为10mm～20mm。

加铺水泥混凝土面层

水泥混凝土加铺层的标高控制应与周边环境、临路建筑标高协调，不得影响正常雨水排除。

原混凝土路面的各类病害应先进行修复再加铺水泥混凝土面层。

新旧混凝土路面间应设置隔离层，隔离层可选用沥青混凝土、土工布或沥青油毡等种类。

加铺层的厚度应通过设计计算确定，且不得小于180mm。

桥面荷载或标高受到限制的路段可采用钢纤维混凝土加铺层或沥青混凝土加铺层。

加铺沥青面层

水泥混凝土路面磨光、露骨、错台等病害可加铺沥青混凝土面层，厚度不得小于80mm。

沥青混凝土加铺层结构可采用改性沥青混凝土或高强沥青混凝土。

在加铺沥青面层之前，应对旧水泥混凝土路面病害进行调查处理，确定维修方法，并对板块四周作好隔水处理。

反射裂缝防治可采用土工布、土工(玻璃纤维)格栅、聚酯玻纤布、应力(橡胶、SBS改性沥青、高粘沥青等)吸收层等材料，各施工工艺可按附录H执行。

加铺沥青面层施工可按CJJ 1执行。

材料

水泥混凝土路面养护的常规和专用材料应具有足够的强度、耐久性和稳定性。养护前，应对各种材料进行必要的试验，不符合要求的，不得使用。

水泥混凝土路面因裂缝造成强度不足时，可采用环氧树脂类材料、烯类、橡胶类、沥青胶粘剂或经乳化反应过的环氧树脂乳液等进行补强。当水泥混凝土路面仅出现贯穿裂缝，而板面强度仍能满足使用要求时，应采用密封材料封闭裂缝。

水泥混凝土路面接缝可采用杉木板、泡沫橡胶板、泡沫树脂板和纤维板修补，厚度误差不应大于5%，长度与宽度误差不应大于2%。

水泥混凝土路面加热施工式填缝料可采用聚氯乙烯胶泥、沥青橡胶类和沥青玛碲脂等。常温施工式填缝料的品种可采用聚氨酯焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青橡胶类等。

混凝土板块宜采用性能稳定的早强混凝土、聚合物乳液细类式混凝土、钢纤维混凝土进行修补。

板块灌浆材料宜选择流动性高、具有一定微膨胀能力的水泥砂浆或水泥浆。

人行道及其他附属设施

一般规定

人行道养护维修应包括人行道基层、面层及人行道无障碍设施、人行道缘石、树池和踏步等，人行道及其附属设施应经常巡查。

人行道及其附属设施应处于完好状态，人行道病害界定应按附录D执行。

人行道沥青混凝土面层的养护应按本规程第6、7章规定执行，人行道水泥混凝土面层养护应按本规程第8章规定执行。

停机动车的人行道和有机动车出入的人行道口，应按机动车道标准进行养护。

面层、基层

人行道面层养护包括面层、基层、无障碍设施、缘石、树池和台阶等的养护。

人行道基(垫)层的材质、强度、密实度应符合设计和施工规范要求，垫层与基层应粘结牢固，不得有空鼓和表面松散、裂缝等缺陷。

人行道基(垫)层材料可采用干砂、石屑、石灰砂浆、水泥砂浆等。

人行道砌块面层养护应符合下列规定：

砌块面层松动时应及时补充填缝料，缝隙应填灌饱满，砌块排列应整齐，面层应稳固平整，排水应通畅；

面层砌块发生错台、凸出、沉陷时，应将其取出，整理垫层，重新铺装面层，填缝。修理部位应与周围的面层砌块砖相接平顺，砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖；

更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致；

对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏，应先加固基层，再铺砌面层砌块；

检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐，不宜切块补齐的部分应及时填补平整；

盲道砌块缺失、损坏应及时修补。提示盲道的块型、位置应安装正确。

人行道混凝土压模面层维修应符合下列规定：

压模面层微孔隙、气穴和微裂缝的修补可采用灌浆嵌缝封堵法、结构加固法、混凝土置换法、电化学防护法以及仿生自愈合法；

压模面层出现裂缝、坑槽等病害时，可按7.2～7.5、8.3～8.5相关规定进行养护维修；

压模面层养护混凝土应严格控制水灰比，保证配合比的稳定；

压模面层完全干燥无水分后至少1天以上方可涂敷液体养护剂；

混凝土干燥凝固成型2～3天后方可粉刷封胶剂；

混凝土压模面层施工环境温度应在2℃以上，雨天及大风天气不得施工。

人行道面层砌块应具有防滑性能，其材质标准应符合表5的要求。

人行道面层砌块材质标准

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 抗折强度(MPa) | 不低于设计要求 |
| 抗压强度(MPa) | ≥30 |
| 对角线长度(mm) | ±3(边长＞350mm)，±2(边长＜350mm) |
| 厚 度(mm) | ±3 (厚度＞80mm)，±2 (厚度＜80mm) |
| 边 长(mm) | ±3 (边长＞250mm)，±2 (边长＜250mm) |
| 缺边掉角长度(mm) | ≤10(边长＞250mm)，≤5(边长＜250mm) |
| 其 他 | 颜色一致，无蜂窝，露石，脱皮，裂缝等 |

人行道压模混凝土面层材质标准应符合下列要求：

水泥强度等级不得低于42.5，严禁不同品种、不同强度等级的水泥混用；

中砂或粗砂含泥量不大于3%，质量应符合国家现行标准；

石子宜选用粒径为5mm～25mm，含泥量不大于2%；

宜采用饮用水。当采用其他水源时，水质应符合国家现行标准；

硬化剂、脱模粉颜色应与原面层一致。

其他材质的人行道养护按照相应标准执行。

基础

当人行道变形下沉和拱胀凸起时，应对基础进行挖掘维修。

修复挖掘的人行道基础应符合下列规定：

沟槽回填最小宽度应满足夯实机械最小工作宽度，且不应小于600mm；

当不能满足回填最小宽度时，可采用灌筑混凝土等方法回填密实；

沟槽应分层回填夯实，分层厚度应小于夯实机械最大振实厚度；

沟槽回填应高于原路床，夯实后再整平，恢复面层。

人行道基础维修质量应符合表6的规定。

人行道基础维修质量标准

| 项目 | 技术要求 | 检测频率 | 检查方法（取最大值） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 压实度（重型击实） | 路基 | ≥90% | 20m | 1 | 环刀法 灌砂法 |
|  | 基层 | ≥93% |  |  |  |
| 平整度 | ≤10mm |  |  | 3m直尺 |
| 厚 度 | ±10mm |  |  | 钢尺 |
| 宽 度 | 不小于设计规定 |  |  | 钢尺 |
| 横 坡 | ±0.3% |  |  | 水准仪 |

缘石

混凝土缘石应保持稳固、直顺，发生挤压、拱胀变形应予以调整，调整后的缘石应及时勾缝。

更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。

道路翻修、人行道改造时，砌筑缘石应采取C15素混凝土做立缘石背填。

缘石标准应符合表7的规定。

缘石标准

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 抗折强度(MPa) | 不低于设计要求 |
| 抗压强度(MPa) | ≥30 |
| 长 度(mm) | ±5 |
| 宽度与厚度(mm) | ±2 |
| 缺边掉角(mm) | ＜20，外露面、边、棱角完整 |
| 其 他 | 颜色一致，无蜂窝，露石，脱皮，裂缝等 |

树池、台阶养护

树池尺寸应根据步道宽度确定，且不得小于1m×1m。树池边框距路缘石的间距宜大于300mm。

树池的养护应符合下列规定：

树池边框应与人行道相接平顺；

混凝土树池出现剥落、露筋、翘角、拱胀变形，铸铁类、再生塑料类的树池出现断裂、缺失，应及时维修更换。

台阶破损或失稳应及时维修，每阶高度应一致。台阶顶面应具有防滑性能。

其他附属设施

分隔带及护栏养护维修应符合下列规定：

分隔带及护栏应保持整齐、清洁、无缺损。当损坏或丢失，应按原设计的样式、颜色及时修补；

防撞墩类分隔带应保持整齐、醒目，定期清洗；

路缘石类分隔带，应按路缘石维修标准进行检查、维护；

金属类护栏，宜定期清洗。当油漆脱落面积较大、有锈蚀现象，应重新刷涂油漆。

标志牌养护维修应符合下列规定：

道路的起点、终点和与主要道路的交叉口处应设置路铭牌；

路铭牌应设置在路口曲线起点上。牌底距地面高度应大于2m，立杆埋设应距路缘石约0.3m，并应垂直于地面，深度不得小于0.5m；

路铭牌、指示牌等设施，不得安设在路口无障碍坡道上，不得妨碍行人正常通行；

路铭牌、指示牌出现松动或倾斜时应及时修复，对严重破损的路铭牌应及时更换；

工程永久性质量责任标牌应保持整齐、清洁、无缺损。当损坏或丢失，应按原设计样式及时修复。

检查井的养护维修应符合下列规定：

检查井维修前，应查明其破坏类型，可从窨井基础承载力不够、窨井本身质量问题、窨井周边回填不实、路面面层质量问题、盖板盖座质量问题等分析破坏产生原因；

检查井井盖、井筒、井座破损或强度不符合要求的应及时进行更换维修；

检查井高出或低于周边路面或人行道板面时，可采取降低或抬升处理；

窨井井盖应安装牢固，与路面相接平顺，井框与路面的高差不得大于5mm；

重型检查井盖的嵌入深度应不小于40mm，轻型检查井盖的嵌入深度应不小于30mm；

在路面上设置的其它类型的检查井，应符CJ/T 3012的规定。

雨水口的安装应符合下列规定：

雨水口的安装高度应低于该处路面20mm。应在雨水口向外不小于1m范围内顺坡找齐；

改建或增设的雨水口，其连接管坡度不应小于1％，长度应小于25m，深度宜为0.7m。

涵洞保养应符合下列规定：

洞口铺砌与上下游渠道坡度应平顺。及时清除涵台及坡锥体的杂草和树根；

大雨或大雪后，应及时清除洞内外的淤积物或积雪，修复排水构筑物的水毁；

涵洞的裂缝、局部脱落和缺损，应及时进行修补；

砖石拱涵或混凝土箱涵的沉降缝填料脱落时，应采用沉降缝专用填料及时修补。不得采用灰浆抹缝，不得采用泡沫材料填塞。

涵洞的修复应符合下列规定：

涵洞洞口冲刷严重时，可采用浆砌块石铺底并以水泥砂浆勾缝。铺砌末端应设置抑水墙，或在出水口做消力池或消力槛等缓和流速设施；

涵体结构破坏时，应挖开填土，按涵洞原结构进行修复；

涵洞端墙鼓肚或倾斜时，应挖开填土，加固或重新砌筑墙身；

非结构损坏引起的涵顶路面下沉应及时采用水稳性良好的土壤填补夯实。

当道路加宽或提高路基而需要接长涵洞时，应充分利用原有涵洞结构，并应在新旧结构之间做沉降缝。

当涵洞荷载等级低于实际需要时，可根据设计计算结果，结合原结构形式进行加固或改建。

声屏障的养护维修应符合下列规定：

声屏障应保持牢固、完整、清洁，定期检查，定期清洗；

声屏障维修时选择的结构形式、外形尺寸等应与原有声屏障保持一致；

砌筑声屏障的基础及屏体维修时，要满足相应建筑砌筑的规范要求；

金属声屏障出现锈蚀应及时粉刷油漆；隔音屏体破裂应及时更换；

金属声屏障立柱的基础预埋件应牢固，出现松动、倾斜移位时，应及时加固。

掘路修复

一般规定

大型掘路修复工程指挖掘城市道路长度大于50m或者面积超过30㎡的城市道路施工，大型挖掘修复工程应按CJJ 1执行。

小型掘路修复工程是指除大型掘路工程之外的城市道路施工。小型掘路修复工程按照本规程执行。

掘路修复中水泥混凝土路面面层应按整块板修复。沥青混凝土路面面层、人行道板，以各种公用管线开挖标准沟槽宽度(若实际损坏道路宽度大，以实际损坏宽度为准)为基准，两侧增加的维修宽度应符合下列要求：

当开挖深度大于1m时，基层增加40cm～50cm，面层增加60cm～70cm；

当开挖深度小于等于1m时，基层增加30cm～40cm，面层增加50cm～60cm；

当顺向掘路宽度达到或超过原路1/2时，应进行专项掘路修复设计，面层宜为全幅修复。

掘路修复应符合下列规定：

掘路修复所采用的基层、面层结构不应低于原结构强度；

修复时应充分考虑到修复区域与邻近未开挖区域之间的衔接；

掘路修复应做到快速、坚实、平整，现场清洁；

因天气、时间、交通等限制交通环境影响的应急性修复，当一次修复达不到规定压实度时，应进行再次修复。

道路养护管理单位在依法办理依附于道路建设管线杆线等设施行政许可、掘路手续时，应审核掘路修复工程方案(含交通组织方案)。

在城市道路掘路前，工程建设单位、相关管线产权单位应提供真实、完整、准确的地下设施资料，对可能造成周边建构筑物等设施损坏的现场进行勘察，制定相应的防护措施，且不得损坏原有的地下管线。

开挖与回填

开挖应符合下列规定：

挖土平面范围应按设计结果确定，掘路的槽底最小宽度宜为所埋设施的外侧宽度加两侧夯实机具的工作宽度；

挖土深度应按管道设计标高控制，严禁超挖；

开挖前应采用切割机进行路面分离，不得扰动或破坏沟槽周边区域的路面结构；

挖土时应注意保护开挖地段的地下管线和设施，严禁向沟槽路基两侧掏空挖土；

挖土过程应保持一定的纵横坡度，并设置临时排水沟，必要时设置井点降水；

渣土及废弃物应及时清运完毕，不得占用道路空间；

挖土中若遇软弱地层或障碍物，应采取特殊措施加固处理。

掘路沟槽回填时，严禁使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土以及含生活垃圾的土。

回填应符合下列规定：

回填路基应均匀、密实、稳定。回填路基顶面回弹模量值快速路和主干路应不小于30MPa；次干路和支路应不小于20Mpa；

Ⅰ类养护的城市道路横过道挖掘工程应换土回填，可采用水泥稳定碎石。在管道两侧及管道顶面以上50cm范围内，应当均匀回填粗砂(或碎石)，洒水(冲砂法)振实整平，其干重度不应小于16kN/m3；

纵向挖掘工程回填、道路结构层下可采用经处理的原土回填。填土时沟槽内不得有积水，严禁带水覆土。回填土中硬土块、碎石等材料的含量不应大于30%，最大粒径不应大于100mm；

掘路回填材料宜采用粗砂、砂砾土、石粉等，不得含有草根、垃圾等有机物。砂砾土最大粒径不应大于50mm，级配连续，无明显粗、细料分离。石粉最大粒径应小于5mm，含泥量不得超过5%；

回填料应分层填筑、整平、压实，回填土松铺厚度不应大于300mm(压实厚度约200mm)，可按表8确定；

回填土至管道顶部以上50cm范围内，应从管道两侧对称进行碾压，并宜用人工进行分层夯实。当填土超过管道顶部以上50cm后，可采用机械碾压。土基沟槽分段填土时，交接处应做成阶梯形，阶梯顺沟槽方向的宽度应大于层厚的两倍；

道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽宽度过窄(宽度小于1.2m)回填土不能使用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯夯实；

机动车车行道下的管涵构筑物覆土原则上应不小于70cm，否则需做特殊处理，以保证道路恢复质量；

沟槽回填压实应在土壤含水量接近最佳含水量值时进行，分层填土松铺厚度应符合表8的规定，并及时夯实碾压。

填土松铺厚度

| 机具名称 | 每层厚度(mm) |
| --- | --- |
| 人力夯 | 木夯 | 100 |
|  | 石夯 | 200 |
| 动力夯 | 蛙式夯 | 250 |
|  | 冲击夯 | 250 |
| 压路机 | 2t压路机 | 250 |
|  | 12t压路机 | 250～300 |
|  | 轮胎压路机 | 250～300 |

回填土时对沟槽内原有的管线设施应采取保护措施。

土路基压实后，不得有翻浆、起皮、波浪、弹簧、积水、表面不平等现象。如下层未达到压实度要求，不得铺筑上层。沟槽回填土压实度应符合表9的规定。

沟槽回填土的压实度要求

| 由路槽底算起的深度范围(cm) | 重型击实标准% | 轻型击实标准% |
| --- | --- | --- |
|  | 快速路、主干路 | 次干路 | 支路 | 快速路、主干路 | 次干路 | 支路 |
| h≤80 | 95 | 93 | 90 | 98 | 95 | 92 |
| 80<h≤150 | 93 | 90 | 87 | 95 | 92 | 90 |
| h>150 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 |

路肩(人行道土基)应边线顺直，表面平整，无阻水现象。

垫层和基层

垫层的修复应符合下列规定：

施工前检查填土是否达到质量要求，如超出允许偏差，应当采取补救措施。垫层应具有一定级配的透水性良好的材料，质地坚硬，不含杂质。一般为砂砾垫层和碎石垫层。粉砂地区要求用中粗砂垫层；

摊铺垫层时应当均匀一致，无明显粗细料分离现象。

基层的修复应符合下列规定：

基层表面应平整、密实，拱度应与面层一致。基层应具有足够的强度、刚度和稳定性。摊铺前应对垫层质量进行复检，质量符合要求方可进行摊铺；

柔性基层宜用于需要及时、快速恢复交通的掘路工程。柔性基层可采用粗粒式沥青混凝土、沥青稳定碎石和级配碎石等；

半刚性基层宜用于可封闭部分道路的掘路工程，且沟槽尺寸能满足压路机碾压宽度的要求。用于掘路修复的半刚性基层可采用二灰稳定粒料和水泥稳定粒料等；

沥青稳定类基层混合料应集中厂拌。摊铺前，应将周边未开挖边界应凿切整齐，清理干净，并涂刷一层乳化沥青。混合料运抵施工现场后应立即由开挖区域边界向中心分层摊铺，每层压实厚度宜为80mm～100mm；

级配碎石宜集中厂拌，拌和过程中的加水量宜略高于最佳含水量。摊铺前，应对下层沟槽及土基回填料顶面洒水预湿，在接近最佳含水量时迅速铺摊，每层摊铺厚度宜为150mm～200mm；

无机结合料稳定类基层混合料宜集中厂拌。摊铺时应设专人消除粗细集料离析现象。用12t～15t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不宜大于15cm；用18t～20t三轮压路机碾压时，每层的压实厚度不宜大于20cm；

雨季应合理控制施工段落，应当天摊铺，当天碾压成型；

修复材料应具有出厂合格证明，且应经现场试验合格后才能使用。使用石灰、粉煤灰类材料碾压成型的基层，养生时间不得少于7d。

水泥混凝土路面

水泥混凝土路面应采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥，其物理性能和化学成份应符合国家有关标准的规定。

采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不应低于42.5号。当条件受限制时，可采用矿渣水泥，其标号不应低于42.5号，并应严格控制用水量，延长搅拌时间，加强养护；中、轻交通或次干路、支路可采用32.5号普通硅酸盐水泥，但应采取掺外加剂、干硬性混凝土或真空吸水等措施。

路面不宜在雨天施工，施工气温不宜低于5℃。低温、高温和施工遇雨时，应当采取相应的技术措施。

施工前应复核平面位置及高程，使其符合现场接坡和排水要求。

路面浇筑时，基层表面应保持干净、湿润、模板稳固、边缘角隅等钢筋及传力杆等位置准确并涂好隔离剂。

路面浇筑后宜采用湿治或塑料薄膜等方法及时养护。若因工期限制，达不到养护期，应采用必要的技术处理(如早强剂等)。

沥青混凝土路面

新、旧沥青路面面层的衔接应当紧密平顺，粘结牢固。

沥青路面宜连续施工，不得出现施工和运输污染。

沥青混凝土路面施工气温不应低于10℃(快速道和主干道)或5℃(其他道路)。雨天、路面潮湿时不得施工。

双层式沥青混凝土面层的上下层铺筑宜在当天内完成。铺筑上层前应对下层进行清扫，喷洒粘层沥青。

沥青混凝土路面应边摊铺边整平。压路机应以缓慢而均匀的速度碾压，不得在碾压层上调头、转向或突然刹车。

沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于l00mm，但当采用大功率压路机且经试验证明能达到压实度时可增大到150mm。

沥青路面施工应选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压(包括成型)的碾压步骤。

沥青混凝土路面碾压成型后，表面温度低于50℃时，方可开放交通。

沥青混凝土面层与各种井盖框、平石和其他构筑物衔接应当紧密平顺。雨水口井及各种检查井等周边不易压实之处，应采用人工补充夯实烫平。

应急抢修或冬期修补掘路面层，可采用冷拌沥青混凝土修补平整，在气温适宜时再做二次修复。

人行道

人行道板底应当紧贴垫层，不得有“虚空””现象。靠近侧石处的人行道板应高出侧石顶面5mm。

预制人行道板应平整顺直，按原标准找好坡度铺砌面层。板间宜用洒细砂灌缝或水泥灌(勾)缝。

预制彩色人行道板铺筑时，应恢复原有图案，坐实板底，上下层结成整体。

现浇水泥混凝土人行道板，应与原有人行道接顺。水泥混凝土面层收水抹面后，应及时分块滚花压线。

人行道挖掘修复涉及城市道路其他附属设施应符合下列规定：

路灯、广告、灯箱等构筑物基础部分，应将原碎砖、水泥清除，重新调整补齐，基础根部缝隙用水泥抹平；

人行步道彩色方砖或其他材料，应按原样恢复，因管线埋设导致盲道调整，应按相关标准实施；

缘石缺少、破损应采用与原材料一致的缘石调整补齐。交叉路口和转弯拐角处破损的应更换新缘石。新调整、更换缘石应勾缝、填缝充实，座浆砌筑。修复缘石时，应当与原缘石衔接和顺，调整好雨水口处标高；

道路附属设施应按原规格、形状进行修复，已破损的应及时更换；

余土、废渣应及时全部清运；

现浇混凝土人行道时，对原人行道接边处应凿毛、清洗，铺筑时应与原人行道接顺。水泥混凝土面层收水抹面后，应及时分块滚花压线，并与原人行道图案一致。成型后应遮盖湿治养生。

应急掘路快速修复

应急掘路快速修复宜用于要求道路快速恢复畅通的过街掘路或突发爆管修复及要求“当日作业，当日恢复交通”的掘路工程。

应急掘路快速修复方案应根据道路的技术等级、交通量以及在城市路网中的重要程度确定修复方案。因时间紧迫，无法及时进行专项设计时，可参考相邻路段的道路结构方案实施。

应急快速修复特殊的材料要求易于存储、运输，施工简便。

路基快速回填料可采用中粗砂、碎砾石、级配碎石、水泥稳定碎石、路面铣刨料等。

基层快速修复材料可采用快硬水泥处治碎石、粗粒式沥青混凝土、沥青稳定碎石、级配碎石等。

回填路基、基层、沥青混凝土面层或水泥混凝土面层的质量控制与检测内容应按本规程11.2.8条规定执行。

养护质量检查及评定

一般规定

道路的保养小修、中修工程、大修工程及改扩建工程等应进行检查与验收。

道路养护材料应符合相关标准的规定，并应有质量合格证明。防滑性能需满足通行需要，不得采用光滑面材料。

道路养护单位的资质、人员要求应符合本规程相关规定。

养护单位应对保养小修质量进行自查，自查结果报管理单位备案，管理单位应进行质量抽检。

预防性养护、中修工程、大修工程应由有相应资质的监理单位对工程全过程进行监理。养护单位、管理单位应对施工过程和隐蔽工程进行检查和验收。

加固、改扩建工程检查与验收应依据新建工程的质量与验收标准进行。

养护状况评定的范围应包括所有等级城市道路养护状况的阶段检查与年度检查。阶段检查可由养护管理单位自检，上级主管部门抽检。年度检查可由道路养护主管部门主持进行，提出检查分析报告。

检查与验收

路基养护质量检查与验收应符合CJJ 1的规定。

预防性养护质量检查与验收应符合下列规定：

裂缝填封完工后，施工单位应将全线以1km～3km作为一个评定路段，按表10规定对封缝路段进行自检；

封缝交工验收要求

| 项目 | 质量要求 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面质量 | 外观 | 表面平整、密实、均匀；封缝料表面光滑，无颗粒状胶粒、无轮迹、无划痕 | 处理路段连续 | 目测 |
|  | 贴封条外观 | 封缝料贴封条边缘整齐、表面平整 |  |  |
|  | 开槽尺寸 | 开槽宽度10mm～30mm，深度15mm～25mm | 1点/20m | 游标卡尺 |
|  | 封缝料宽度 | 贴封式≤50mm，无贴封式≤30mm。对于贴封式，封条应突出凹槽边缘5mm～10mm |  |  |
|  | 封缝料高度 | 封缝料高于路面1.5mm～2.5mm |  |  |
| 路表渗水系数 | 封缝处不渗水 | 1点/20m | T0971 |
| 国际平整度IRI | 要求裂缝处理前后，平整度降低率≤5% | 处理路段连续 | 激光平整度仪或颠簸累积仪 |

稀浆封层施工完后，应按表11规定进行抗滑试验、构造深度试验、渗水试验，完成养护质量检查与验收；

稀浆封层质量验收要求

| 项目 | 质量要求 | 检验频率 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗滑性能 | 摩擦系数(BPN) | 快速路、主干路≥42 | 5点/km | T0964 |
|  | 构造深度(mm) | 快速路、主干路≥0.55 | 5点/km | T0961 |
| 渗水测试 | 渗透系数(ml/min) | <150mlmin（开放交通后） | 5点/km | T0971 |

微表处工程完工后1～2个月，将施工全线以1km～3km作为一个评价路段进行质量检验。检验的项目、频率、要求及方法应符合表12的规定；

微表处质量验收要求

| 项目 | 质量要求 | 检验频率 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面质量 | 外观 | 平整、密实、均匀、无松散、无轮迹 | 全线连续 | 目测 |
|  | 横向接缝 | 对接平顺 | 每条 | 目测 |
|  | 纵向接缝 | 宽度<80mm，不平整<6mm | 全线连续 | 目测 |

表12 （续）

| 项目 | 质量要求 | 检验频率 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表面质量 | 边线 | 任意30m长度内水平波动度不超过±50mm | 全线连续 | 目测 |
| 抗滑性能 | 摆值Fb | 快速路、主干路≥55 | 5点/km | T0964 |
|  | 横向力系数 | 快速路、主干路≥54 | 全线连续 | T0965 |
|  | 构造深度mm | 快速路、主干路≥0.6 | 5点/km | T0961 |
| 厚度 | ≥设计值的-10% | 3点/km | 钻孔 |
| 平整度(标准差) | ≤1.5mm | 全线连续 | T0932 |
| 渗透系数 | <150mlmin（开放交通后） | 5点/km | T0971 |

沥青表面处治完工后1～2个月时，将施工全线以1km～3km作为一个评价路段进行质量检验。检验的项目、频率、要求及方法应符合表13的规定；

沥青表面处治质量验收要求

| 项目 | 质量要求 | 监测频率 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | 代表值 | 设计值的-5% | 5点/km | T0912 |
|  | 极值 | 设计值的-10% | 5点/km | T0912 |
| 平整度 | 标准差 | ≤7mm | 全线连续 | T0932 |
|  | IRI | 1.6m/km | 全线连续 | T0933 |
| 宽度 | 有侧石 | ±20mm | 20断面/km | T0911 |
|  | 无侧石 | 不小于设计宽度 | 20断面/km | T0911 |
| 纵断面高程 | ±10mm | 20断面/km | T0911 | 纵断面高程 |
| 横坡度 | ±0.3% | 20断面/km | T0911 | 横坡度 |
| 中线偏差 | ±20mm | 20断面/km | T0911 | 中线偏差 |
| 压实度 | 代表值 | 试验密度99%，理论值的93%～97% | 5点/km | T0924 |
|  | 最小值 | 试验密度98%，理论值的92% | 5点/km | T0924 |
| 构造深度 | ≥0.8 | 5点/km | T0961 | 构造深度 |
| 摩擦系数摆值 | ≥55 | 5点/km | T0964 | 摩擦系数摆值 |

沥青路面厂拌热再生、就地热再生、就地冷再生质量控制和验收可按现行JTG F41执行。

沥青路面养护维修质量检查与验收应符合表14的规定。

沥青道路路面维修质量验收

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |
| 凿边 | 四周用切割机切割，整齐不斜；如采铣刨机或其他机械施工，边口应整齐不斜；四周修凿垂直，凿边宽度不小于50mm、深度不小于30mm | 20m | 1 |
| 铺筑 | 面层铺筑厚度误差-5mm、+10mm；混凝土厚度细粒式不得低于30mm、粗粒不得低于50mm、中粒不得低于40mm；表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹 | 20m | 1 |

表14 （续）

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |
| 平整度 | 路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm(3m尺) | 热拌 | 20m | 路宽 (m) | <9 | 1 |
|  |  | 冷拌 | 20m |  | 9～15 | 2 |
|  |  |  |  |  | >15 | 3 |
| 接茬 | 接茬密实，无起壳松散；与平石相接不得低于平石，高不得低于5mm；新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm(1m尺) | 100m | 1 |
| 路框差 | 各类井框周围路面无沉陷，与路面高差不得大于5mm(1m尺) | 200m | 1 |
| 横坡度 | 与原路面横坡相一致，不得有积水 | 20m | 路宽 (m) | <9 | 2 |
|  |  |  |  | 9～15 | 4 |
|  |  |  |  | >15 | 6 |

水泥混凝土道路路面维修质量验收应符合表15的规定。

水泥混凝土道路路面维修质量验收

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |
| 切割 | 四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90℃ | 20m | 1 |
| 铺筑 | 抗压、抗折强度不得低于原路面强度，板厚允许误差-5mm、+10mm； 路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不得大于3%，面层拉毛应整齐 | 20m | 1 |
| 平整度 | 路面平整度高差不得大于3mm(3m尺) | 20m | 路宽 (m) | <9 | 1 |
|  |  |  |  | 9～15 | 2 |
|  |  |  |  | >15 | 3 |
| 抗滑 | 抗滑值BPN≥45，或横向力系数SFC≥0.38 | 200m | 1 |
| 相邻板差 | 新板块接边，高差不得大于5mm | 20m | 1 |
| 伸缩缝 | 顺直、深度、宽度不得小于原规定；嵌缝密实，高差不得大于3mm(1m尺) | 20m | 1 |
| 路框差 | 每座框四周宜设置混凝土保护边，与路面高差不得大于3mm(1m尺) | 座 | 1 |
| 横坡度 | 与原路面横坡相一致，不得有积水 | 20m | 路宽 (m) | <9 | 2 |
|  |  |  |  | 9～15 | 4 |
|  |  |  |  | >15 | 6 |

人行道维修质量验收应符合表16的规定。

人行道维修质量验收

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |
| 铺筑 | 预制块、块石铺筑平整不松动，缝隙饱满； 纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差不得大于10mm；(10米线量) | 20m | 1 |

表16 （续）

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |
| 强度 | 现浇水泥人行道强度、厚度符合设计要求，振捣结实； 表面无露骨，麻面，厚度偏差+10mm 、-5mm | 20m | 1 |
| 平整度 | 高差不得大于5mm(3米尺) | 20m | 1 |
| 路框差 | 检查井及井盖框与人行道路面高差不得大于5mm现浇水泥人行道不得大于3mm(1m尺) | 每座 | 1 |
| 接茬 | 人行道面应高于侧石顶面5mm； 新老接茬齐平，高差不得大于5mm(1m尺) | 20m | 1 |
| 凿边及滚边 | 现浇人行道四周凿边整齐不斜，四周不得有损伤碎石； 纵横划线垂直齐整、缝宽和缝深均匀，滚花整齐 | 目测 |

缘石养护质量标准应符合表17的规定。

人行道缘石养护质量验收标准

| 项目 | 技术要求 | 检验频率 | 检查方法取最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 直顺度 | ≤10mm | 20m | 1 | 20m小线 |
| 相邻块高差 | ≤3mm | 20m | 3 | 钢 尺 |
| 缝 宽 | ±3mm | 20m | 1 | 钢 尺 |
| 高 程 | ±10mm | 20m | 1 | 水准仪 |

道路无障碍设施养护质量验收应符合下列规定：

盲道养护质量验收应符合表18的要求；

盲道养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 设置盲道的城市道路人行道宽度不宜小于3500mm； 避开各类地面障碍物并距人行道边线250mm～600mm； 盲道中应无障碍物，检查井盖框高低差不越过5mm。 | 用尺量 |
| 宽度 | 人行道设盲道宽度宜为250mm～500mm； 在人行道转弯处设置的全宽式无障碍坡道形式，设置提示盲道，宽度应大于行进盲道的宽度。 | 用尺量 |

无障碍坡道养护质量验收应符合表19的规定；

无障碍坡道养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 坡度 | 缘石坡道正面坡的坡度不应大于1﹕12； 缘石坡道两侧面坡的坡度不应大于1﹕12； 缓坡道正面坡的坡度不应大于1﹕20。 | 用尺量 |
| 高度 | 缘石坡道正面坡中缘石外露高度不得大于10mm | 用尺量 |

表19 （续）

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 宽度 | 三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1200mm； 扇形式缘石坡道的下口宽度不应小于1500mm； 转角处缘石坡道的上口宽度不应小于2000mm； 其他形式的缘石坡道的宽度不应小于1500mm。 | 用尺量 |

掘路修复质量检查与验收应符合下列规定：

小型掘路修复中沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的养护质量验收标准应符合表14、表15、表16的规定；

路肩(人行道土基)质量标准及允许偏差应符合表20的规定；

路肩(人行道土基)质量标准及允许偏差

| 顺序 | 项目 | 单位 | 标准及允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 范围 | 应测点数 |  |
| 1 | 压实度 | % | ≥90 | 100m | 2 | 用环刀法或核子密度仪测定 |
| 2 | 宽度 | mm | ≮设计宽度 | 40m | 2 | 用钢尺量 |
| 3 | 横坡 | 百分点 | (+1，-0) | 40m | 2 | 用水准仪测量 |

垫层要求铺筑平整、坚实、粗细均匀，质量标准及允许偏差应符合表21的规定；

垫层的质量标准及允许偏差

| 顺序 | 项 目 | 标准及允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 应测点数 |  |
| 1 | 宽度 | 不小于标准沟槽宽度 | 50m | 1 | 用钢尺量 |
| 2 | 厚度 | 不小于规定厚度 | 50m | 1 | 开挖样洞，用钢尺量 |
| 3 | 压实干密度 | 大于2.15/m3 | 50m | 1 | 灌砂法 |

三渣基层的质量标准及允许偏差应符合表22的规定；

三渣基层的质量标准及允许偏差

| 顺序 | 项 目 | 标准及允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 应测点数 |  |
| 1 | 压实度 | ≥98% | 50 m | 1 | 灌砂法 |
| 2 | 平整度 | ≤15mm | 20 m | 2 | 用3m直尺量取最大值 |
| 3 | 宽度 | 不小于标准沟槽宽度 | 50 m | 1 | 用尺量 |
| 4 | 厚度 | ±10mm | 50 m | 1 | 开挖样洞用钢尺量 |

进出口斜坡连接处应当平顺，不得有积水现象，标准及允许偏差应符合表23的规定；

进出口斜坡标准及允许偏差

| 项 目 | 标准及允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 土基压实度 | ≥90% | 每个 | 1 | 用环刀法 |

表23 （续）

| 项 目 | 标准及允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 基层压实度 | ≥93% | 每个 | 1 | 用灌砂法 |
| 水泥混凝土强度 | 不低于设计规定 | 每个 | 1 |  |
| 平整度 | 5mm | 每个 | 1 | 用3m直尺量取最大值 |
| 厚度 | (+10mm；5mm) | 每个 | 2 | 用钢尺量 |

大型掘路修复的其它质量要求应符合CJJ 1的规定。

道路附属设施养护质量验收应符合下列规定：

隔离护栏养护质量验收应符合表24的规定；

隔离护栏养护质量验收标准

| 项目 | 允许偏差/mm | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围/m | 点数 |  |
| 护栏顺直度 | 20 | 100 | 1 | 用20m线量取最大值 |
| 护栏高度 | +20，－10 | 100 | 3 | 用钢尺量 |
| 固定式垂直度 | 10 | 100 | 3 | 用垂线吊量 |
| 相邻隔栅错缝高差 | ±5 | 100 | 3 | 用钢尺量 |

路铭牌养护质量验收应符合表25的规定；

路铭牌养护质量验收标准

| 项目 | 允许偏差/mm | 检查频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 高度 | 20 | 每块 | 2 | 用尺量 |
| 垂直度 | 10 | 每块 | 1 | 用垂线吊量 |
| 位置 | 30 | 每块 | 2 | 用尺量 |

质量评定

道路养护状况评定指标体系、计算方法应满足CJJ 36的相关规定。

以一个路段作为城市道路养护维修状况评定检查单元，不足500m的道路亦自成一个单元考虑。

考虑到在城市道路使用过程中，车行道是影响养护质量的主要部分，人行道、路基均次之，其他设施所占比例较低，其技术状况对路用性能的影响相对最小，各类设施综合比例系数应按表26和27确定。

各类设施综合比例系数

| 设施种类 | 综合比例系数 | 设施种类 | 综合比例系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车行道设施 | 0.35 | 路基与排水设施 | 0.25 |
| 人行道设施 | 0.25 | 其他设施 | 0.15 |

车行道设施加权系数

| 设施种类 | 加权系数 |
| --- | --- |
| 主道设施 | 0.7 |
| 辅道设施 | 0.3 |

城镇道路养护状况评定等级应按车行道、人行道、路基、其他设施四类设施单元分别确定优、良、合格、不合格四级，以优、良、合格单元数占总检查单元数的百分比为该类设施的合格率，对每条城镇道路的四类设施合格率的加权平均值为该路养护状况综合完好率。

车行道、人行道、路基设施、其他设施养护状况及道路综合完好率的评定等级应符合CJJ 36的规定。当出现结构强度不足时，设施养护状况评定等级不得为优、良。

将同一路段两次维修时间间隔作为评定养护质量的主要指标，12个月以上、6个月以上、3个月以上及3个月以下分别定义为优、良、次、差。

城市道路养护状况检查评定原始资料与评定结果应整理造册，收入城市道路养护管理档案。

安全文明作业

一般规定

养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训。进入养护作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

养护维修作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。

养护维修作业人员不得随意走出安全保护区，不得将施工机具和材料置于安全保护区外。如需穿越行车道，应在确保安全的情况下通过。

进入养护维修作业现场的作业车辆须经过安全检查，合格后的方能使用，同时应配置警示标志、灯具，其规格、颜色、品种、性能应符合GA 182及GB 5768的规定。

养护维修作业控制区应保持场地场貌整洁，无渣土洒落、泥浆、废水流溢，保持施工现场道路畅通，排水系统处于良好状态。

施工垃圾必须集中堆放在围挡区内，做到工完场清。施工及清运应符合《宁波市大气污染防治条例》的有关规定。四级以上风力时间原则上不得实施扬尘作业，施工时应采取洒水降尘等相应措施。施工噪声应符合GB 12523的规定。

沥青作业车辆周围应设隔离区，派专人疏导行人、车辆绕行通过。

遇大雾、大雨、冰雪天气时，应暂停养护作业。在应急抢险、排除道路积水、消除冰雪时，宜封闭交通或疏导交通。

养护维修作业的安全设施应始终处于完好的工作状态，在未完成养护维修作业之前，任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小作业区范围，以保证养护维修作业控制区安全控制的有效性。

工程施工应结合施工进度，局部缩小施工区域，逐步恢复交通，并采取切实可靠的措施，确保车辆、行人的安全。

养护维修单位应当贯彻“预防在先，措施在前”的方针，坚持长效管理，定期组织进行养护作业安全、应急处置及文明施工与环境保护等工作的检查、抽查，及时发现、纠正各种隐患，把责任落到实处，提高养护人员安全作业、文明服务、文明养护的自觉性和责任性。

发生施工安全事故，应在有序组织人员抢险救援的同时，按规定及时向行政主管部门、安全主管部门报告。

养护流动作业要求

道路养护流动作业包括道路养护车、道路检测车、清扫车、牵引车、洒水车、冲水车、绿化浇水养护车、吊车、登高车等施工车辆的行走作业。作业车辆后方必须悬挂移动性施工标志。

行走作业车辆必须开启双侧转向指示灯、警示灯或箭式导向灯牌，夜间作业车辆可增设带有光信号传感器的安全灯。

作业车辆应限速行驶，不得任意调头、倒车和逆向行驶。

随车作业人员必须在车辆前方区域内作业，如需停留作业时，应在车辆后方设置锥形交通标。

养护维修安全设施

养护作业控制区设立的标志、标线应符合GB 5768的相关规定。

养护作业期间锥形交通路标、护栏、施工隔离墩、防撞桶(墙)、夜间照明设施等安全设施应符合下列规定：

锥形交通路标的材料、颜色、尺寸和形状应符合GB 5768的规定。

护栏应由刚性材料制成，用于夜间作业时应有反光功能。

施工隔离墩应贴有反光膜、涂有反光漆或装有反光器。

防撞桶应有黄黑或红白相间色块或色条，顶部可安装施工警告灯号，使用时内部应放置水袋或灌水，灌水量应达到其内部容积的90%。

夜间养护维修作业时，应设置照明灯，照明强度应满足作业要求，并覆盖整个工作区域。

养护作业区与非作业区必须设置分隔设施。中心城区、商业中心、交通枢纽等区域长期养护维修作业应设置连续、密闭的围栏，高度不应低于2.5m。短期养护维修作业和临时养护维修作业的设置活动式护栏。

登高作业必须严格按JGJ 80的规定实施。

交叉路口养护作业区域应采用通透性材料进行围护，保证交叉口视距三角形内区域的通透和整洁。

快速路大中养护维修作业时应有专职的安全员，其他类型的养护维修作业应指派专人负责维持交通。

机动车道养护维修作业区

机动车道养护修作业控制区应由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区组成，养护作业交通组织可按GA/T 900执行。

非机动车道养护维修作业区

非机动车道养护作业控制区的布置应根据养护作业道路路况确定。

非机动车道和机动车道间无两侧分车带或分隔物时，应按机动车道的养护作业区布置。

非机动车道应留出2m供非机动车通行，缓冲区取2m，不设警告区、下游过渡区及终止区，上游过渡区取5m。

非机动车道不能留出2m及人行道宽度不小于3m的，非机动车可借用人行道通行，缓冲区取2m，不设警告区、下游过渡区及终止区，上游过渡区取5m。

非机动车道不能留出2m及人行道宽度小于3m的，非机动车可借用机动车道通行，应按机动车道的养护作业区布置。

人行道养护维修作业区

人行道可以留出1.5m供行人通行并应保证行人的安全，不设警告区、缓冲区、下游过渡区及终止区，上游过渡区取2m。

人行道不能留出1.5m供行人通行，而非机动车道宽度不小于3m，行人可占用非机动车道通行，且应按非机动车道的养护作业区布置。

人行道不能留出1.5m供行人通行，而非机动车道宽度小于3m，行人可占用非机动车道通行，非机动车可占用机动车道通行，其养护作业控制区应按机动车道的养护作业区布置。

人行道不能留出1.5m供行人通行，没有专门的非机动车道，行人可占用机动车道通行，其养护作业控制区应按机动车道的养护作业区布置。

工作区长度根据养护维修作业的需要确定。

文明施工与环境保护

严格按照《宁波市建设工程文明施工管理规定》要求，实施标准化养护，严格控制噪声、废气、粉尘排放，严禁随意处置养护废旧料，最大限度减少养护作业对附近区域交通及市容环卫影响。

以文明施工为准则，规范布置警告、警示及文明施工告知铭牌，不随意封闭交通。

养护作业人员应按规定统一着装，作业时不穿拖鞋、不赤膊；坚持“七不规范”，养护施工作业时不大声喧哗。

加强车辆、养护机械的管理，定期进行维修保养、年检，杜绝废气、噪声超标现象，不使用降尘装置失效的机具设备，严格控制施工时的扬尘。

加强建筑材料及土方的运输进出场管理，做好车辆所经过路线的道路保洁工作。

监督管理

道路养护管理单位应定期进行养护质量分析，提高维护质量水平。

道路养护管理单位应对市政设施养护工作进行监督管理，及时处理违反本规程的行为。

（资料性附录）

城市道路巡查表

年   月

| 巡视 路线 |  | 时间 |  | 公里 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时间 |  | 公里 |  |
|  |  | 时间 |  | 公里 |  |
|  |  | 时间 |  | 公里 |  |
| 发现存在问题(可附照片) |

主管：	填报人：

设施损坏通知单

一

、

存

根

二

、

交

工

段

三

、

交

班

技术员：	巡视员：	年	月	日

一

、

存

根

二

、

交

工

段

三

、

交

班

技术员：                  	巡视员：               年    月    日

（资料性附录）

表B.1城市道路资料卡

道路名称：

|  | 起止地点 | 长度 (m) | 路面宽 度(m) | 路面面积 (m2) | 修建年月 | 道路等级 | 道路结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 历 年 调 查 情 况 | 时间 | 交通量 (双向标准车辆/昼夜) | 平整 度值 | 弯沉值 (mm) | 时间 | 交通量(双向标准车辆/昼夜) | 平整度值 | 弯沉值 (mm) |

审核：	填表：	日期：

（资料性附录）

表C.1沥青路面损坏类型

计量单位：㎡

| 损坏类型 | 定义 | 计量标准 |
| --- | --- | --- |
| 裂 缝 类 | 线裂 | 指单根/条裂缝包括横缝、纵缝以及斜缝等 | 裂缝长度等于或大于1m，宽度等于或大于3mm。按裂缝长(m)×0.2(m)计量 |
|  | 网裂 | 交错裂缝，把路面分割成近似矩形的块，网块直径小于3m | 按一边平行于道路中心线的外接矩形面积计量 |
|  | 碎裂 | 裂缝成片出现，缝间路面已裂成碎块，碎块直径小于0.5m，包括井边碎裂 | 开裂成网格状，外围面积小于或等于1m2不计，井框面积不计。按其外边界长(m)×宽(m)计量 |
| 变 形 类 | 车辙 | 在行车作用下沿车轮带形成的相对于两侧的凹槽 | 以3m直尺横向测量。凹槽深大于15mm时，按车辙长度(m)×车道(轮迹)全宽(m)计量 |
|  | 沉陷 | 路面局部下沉 | 在3m直尺范围内沉陷深度大于10mm。按长(m)×宽(m)计量 |
|  | 拥包 | 路面面层材料在车辆推挤作用下形成的路面局部拱起 | 路面局部隆起，在1m范围内隆起不小于15mm。按长(m)×宽(m)计量 |
| 松 散 类 | 剥落 | 面层细料散失 | 面层材料散失深度不大于20mm，外围面积小于0.1m2不计。按散失范围长度(m)×宽度(m)计量 |
|  | 坑槽 | 路面材料散失后形成的凹坑 | 路面材料散失形成坑洞，凹坑深度大于或等于20mm。按长(m)×宽(m)计量 |
|  | 啃边 | 由于行车荷载作用致使路面边缘出现损坏 | 路面边缘材料剥落破损或形成坑洞，凸凹差大于5mm。按长度(m)×宽度(m)计量 |
| 其他类 | 路框差 | 路表与检查井框顶面的相对高差(高或低) | 路面与路框差等于或大于15mm。按井数×1m2计量 |
|  | 泛油 | 高温季节沥青路面出现薄油层，行车出现轨迹 | 按外围面积计 |

表C.2水泥路面损坏类型

| 损坏类型 | 定义 | 计量标准 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 线 裂 | 路面因不均匀沉降或涨缩而造成板体断裂。包括纵向裂缝、横向裂缝和斜向裂缝，裂缝将板分成两块 | 裂缝长度等于或大于1m，宽度等于或大于2mm。按裂缝长(m)×0.2(m)计量 |
|  | 板角断裂 | 垂直贯穿整块板厚，与接缝相交的裂缝。板角到裂缝两端的距离小于或等于板长的一半 | 按板角到裂缝两端的距离乘积计量 |
|  | D裂缝 | 与接缝、自由边或线裂平行的新月形裂缝，细小裂缝处呈暗色 | 按裂缝平行于接缝或自由边的外接矩形面积计量 |
|  | 交叉裂缝和破碎板 | 裂缝将板分成三块或三块以上 | 按其外边界长(m)×宽(m)计量 |

表C.2 (续)

| 损坏类型 | 定义 | 计量标准 |
| --- | --- | --- |
| 接缝破坏类 | 接缝料损坏 | 填缝料剥落、挤出、老化和缝内无填缝料 | 散失深度在表面下等于或大于5mm。按长度×1m计 |
|  | 边角剥落 | 临近接缝0.6m内，或板角0.15m内，混凝土开裂或成碎块 | 按其外边界长(m)×宽(m)计量 |
| 表面破坏类 | 坑洞 | 面板表面出现直径为25mm～100mm，深为12mm～50mm的坑洞 | 按外围面积计 |
|  | 表面纹裂与层状剥落 | 路面表面有网状浅而细的裂纹或层状剥落 | 按一边平行于道路中心线的外接矩形面积计量 |
| 其他类 | 错 台 | 在接缝或裂缝两边出现高差 | 高差等于或大于15mm。按错台板块的边长(m) ×1m计量 |
|  | 拱 胀 | 横缝或接缝两侧的板体发生明显抬高 | 按拱起板块的面积计量 |
|  | 唧 泥 | 荷载作用时板发生弯沉，水和细料在轮载的作用下从接缝或裂缝中唧出 | 按唧泥板块的边长(m) ×1m计量 |
|  | 修 补 | 路面在修补位置产生的损坏或病害 | 按修复面积计量 |
|  | 路框差 | 路表与检查井框顶面的相对高差(高或低) | 路面与路框差等于或大于15mm。按井数×1m2计量 |
|  | 沉 陷 | 路面局部或连续多块板下沉 | 在3m直尺范围内沉陷深度大于10mm。按长(m)×宽(m)计量 |

表C.3 人行道铺装损坏类型

计量单位：㎡

| 损坏类型 | 定义 | 计量标准 |
| --- | --- | --- |
| 裂缝 | 路面上出现的各类裂缝 | 按裂缝长(m)×0.2(m)计量 |
| 松动或变形 | 人行道块件出现松动、脱空、下陷或拱起 | 按松动及变形的块件面积计量 |
| 残缺 | 人行道块件破碎散失 | 按残缺面积计量 |

（规范性附录）
表D.1 沥青路面损坏单项扣分表

| 损坏类型 | 损坏密度(%) |
| --- | --- |
|  | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 裂缝 | 3 | 5 | 8 | 16 | 38 | 48 |
| 网裂 | 5 | 8 | 10 | 20 | 45 | 70 |
| 碎裂 | 8 | 10 | 15 | 30 | 55 | 80 |
| 沉陷 | 3 | 5 | 12 | 25 | 47 | 63 |
| 车辙 | 2 | 7 | 12 | 25 | 45 | 55 |
| 拥包 | 3 | 10 | 15 | 30 | 52 | 65 |
| 坑槽 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 72 |
| 啃边 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 40 |
| 剥落 | 2 | 5 | 8 | 15 | 35 | 45 |
| 路框差 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 修补 | 2 | 5 | 8 | 15 | 25 | 33 |

表D.2 人行道路面损坏单项扣分表

| 损坏类型 | 损坏密度(%) |
| --- | --- |
|  | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 裂缝 | 12 | 20 | 25 | 42 | 64 | 80 |
| 松动或变形 | 10 | 18 | 25 | 40 | 62 | 75 |
| 残缺 | 9 | 15 | 21 | 38 | 54 | 64 |

表D.3 水泥混凝土路面损坏单项扣分表

| 线裂损坏密度(%) | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 20 | ≥20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线裂单项扣分值 | 4 | 9 | 38 | 62 | 70 | 80 |
| 板角断裂损坏密度(%) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | ≥7 |
| 板角断裂单项扣分值 | 12 | 25 | 33 | 44 | 55 | 65 |
| D 裂缝损坏密度(%) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | ≥7 |
| D 裂缝单项扣分值 | 5 | 12 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 交叉裂缝和破碎板损坏密度(%) | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 交叉裂缝和破碎板单项扣分值 | 8 | 17 | 27 | 55 | 65 | 75 |
| 接缝料损坏密度(%) | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 20 | ≥20 |
| 接缝料损坏单项扣分值 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 |
| 边角剥落损坏密度(%) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 7 | ≥7 |
| 边角剥落单项扣分值 | 4 | 11 | 15 | 21 | 27 | 35 |

表D.3 （续）

| 坑洞损坏密度(%) | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | ≥1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坑洞单项扣分值 | 9 | 19 | 30 | 60 | 70 | 80 |
| 表面纹裂与层状剥落损坏密度(%) | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| 表面纹裂与层状剥落单项扣分值 | 5 | 8 | 10 | 16 | 33 | 42 |
| 错台损坏密度(%) | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 20 | ≥20 |
| 错台单项扣分值 | 4 | 7 | 23 | 29 | 36 | 41 |
| 拱起损坏密度(%) | 1 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 拱起单项扣分值 | 7 | 15 | 25 | 48 | 58 | 68 |
| 唧泥损坏密度(%) | 0.1 | 1 | 5 | 10 | 20 | ≥20 |
| 唧泥单项扣分值 | 2 | 3 | 13 | 18 | 23 | 25 |
| 修补损坏密度(%) | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
| 修补单项扣分值 | 8 | 17 | 34 | 52 | 71 | 80 |
| 路框差损坏密度(%) | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 路框差单项扣分值 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |

（资料性附录）

表E.1 沥青路面损坏调查表

路名： 		起止：

被查面积(A):长 	×宽          )=   	m2

| 损坏类型 | 损坏面积 a(m2) | 损坏密度(%) | 单项扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 线裂 |  |  |  |  |
|  | 网裂 |  |  |  |  |
|  | 碎裂 |  |  |  |  |
| 变形类 | 车辙 |  |  |  |  |
|  | 沉陷 |  |  |  |  |
|  | 拥包 |  |  |  |  |
| 松散类 | 剥落 |  |  |  |  |
|  | 坑槽 |  |  |  |  |
|  | 啃边 |  |  |  |  |
| 其他类 | 路框差 |  |  |  |  |
|  | 修补 |  |  |  |  |

调查人员：	                                 调查日期：        年    月    日

表E.2 水泥路面损坏调查表

路名： 		起止：

被查面积(A):长 	×宽          )=   	m2

| 损坏类型 | 损坏面积a(m2) | 损坏密度(%)ρ=a/A | 单项扣 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂缝类 | 线裂 |  |  |  |  |
|  | 板角断裂 |  |  |  |  |
|  | D 裂缝 |  |  |  |  |
|  | 交叉裂缝和破碎板 |  |  |  |  |
| 接缝破坏类 | 接缝料损坏 |  |  |  |  |
|  | 边角剥落 |  |  |  |  |
| 表面破坏类 | 坑洞 |  |  |  |  |
|  | 表面纹裂与层状剥落 |  |  |  |  |
| 其它类 | 错台 |  |  |  |  |
|  | 拱起 |  |  |  |  |
|  | 唧泥 |  |  |  |  |
|  | 修补 |  |  |  |  |
|  | 路框差 |  |  |  |  |

调查人员：	调查日期：	年	月	日

表E.3  人行道损坏调查表

路名： 		起止：

被查面积(A):长 	×宽          )=   	m2

| 损坏类型 | 损坏面积a(m2) | 损坏密度(%)ρ=a/A | 单项扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂缝 |  |  |  |  |
| 松动或变形 |  |  |  |  |
| 残缺 |  |  |  |  |

调查人员：	调查日期：	年	月	日

（资料性附录）
压浆法施工技术要点

压浆法施工技术要点

浆液扩散半径，初步确定时可取r=1.5m，根据灌浆试验后再确定。

灌浆孔宜采用梅花形分布，最优灌浆孔距R＝r＋b/2，r为浆液扩散半径，b为厚度。

灌浆孔孔深应根据工勘资料确定，在没有资料条件下可取1m～3m。

灌浆压力与土的重度、强度、初始应力、孔深、位置及灌浆次序等因素有关，灌浆压力通过灌浆试验来确定。有没有试验数据条件下，可取0.3MPa～0.4MPa，并根据具体情况作出调整。

规定灌浆压力下，孔段吸浆量小于0.6L/min，延续30min即可结束灌浆，或孔段单位吸浆量大于理论估算值时也可结束灌浆。

准备工作。正式施工前，保证设备器具和材料按时到场，着重做好灌浆试验工作，调整灌浆压力、浆液扩散半径、孔距和排距后及时将孔位放样至实地。

机具选型。根据路基土的特点和设计要求，采用花管、袖阀管或二重管注浆。

施工工序。成孔→安放灌浆管并孔口封堵→搅浆→灌浆→待凝→成孔→安放灌浆管并孔口封堵→搅浆→灌浆→封孔。

根据设计方案，编制施工组织设计，做好施工准备、施工设备机具选型及对特殊情况下的技术处理措施。

施工结束15d后，应在施工段范围内选择5个代表点(其中2个在灌浆点位，2个在两相邻灌浆点位中间，1个在相邻对角灌浆点中间)进行复合地基压板(0.5㎡)静载试验；选择12个钻孔检验点(其中6个钻孔距灌浆点0.5m，6个钻孔距灌浆点1.0m)，进行钻孔取芯和标贯试验，选择30个点进行弯沉试验。

（资料性附录）
挖补式施工技术要点

坑槽成型

利用切缝机按车道画出开槽线，沿病害区域外扩不少于100mm。采用路面破碎机和切割机或路面铣刨机等设备将维修面开成矩形，四周同路面标线平行或垂直，深度不小于3cm或面层厚度。若基层发生病害，则要预先处理。

清理和干燥

为使修补材料与坑槽壁面和底面具有良好的粘附性，坑槽壁面和底面应彻底清理出水分、灰尘、松散颗粒和其他残余物，可用空气吸尘器和空气加热枪清扫和干燥，人工清扫是作为一种辅助手段，将较大块的破碎料及其他不易吹出的残余物清理。

将坑槽壁面和底面材料加热至140℃～160℃，5cm深处加热至70℃～80℃较为适宜，加热区域比坑槽外轮廓宽100mm～150mm，确保碾压时修补材料能与原有路面材料融合。

界面处治

摊铺修补材料前，利用专用沥青喷洒设备，在坑槽壁面和底面上均匀地喷涂一薄层界面处治材料，喷洒量以0.4kg/㎡～0.6kg/㎡为宜，提高修补材料与原有路面材料的粘结效果。

界面处治材料可采用热沥青、SBS热改性沥青、乳化沥青及SBS改性乳化沥青等。对于采用永久性修补的热拌沥青混合料，宜采用热沥青、SBS热改性沥青等。

当分层填料分层碾压时，粘层油也要分层依次洒布。如采用冷补料，无需再洒粘层油。

材料准备和摊铺

设备应提前启动，装载修补所需材料，装载量应至少满足正常工作日的坑槽修补需求量，且要求保持使用温度。

永久性修补应采用热拌沥青混合料，如AC-16或AC-13，需具备保温、加热功能的混合料保温箱对其储存，储存时间一般不宜超过72h。

应急性修补可采用冷拌沥青混合料，不需保温和加热。

应缓慢、均匀、连续地摊铺，以避免修补的离析，摊铺温度以165℃～170℃为宜。

压实

摊铺、整平后，宜采用小型振动平板夯、小型振动压路机或手扶式振动碾压等压实装置对修补材料进行压实。

封边修整

压实完成后，宜用熨平板对坑槽表面修补材料进行加热、加压熨平，提高坑槽修补的平整度，工作温度以170℃～200℃为宜。

在路面冷确后，宜采用热沥青、热改性沥青、乳化沥青或改性乳化沥青进行封边处理，将沥青类粘结剂均匀涂抹在修补面四周新、旧沥青混凝土接缝上，起防水和防止接缝处沥青混合料松散、啃边作用。

开放交通

对于用热拌沥青混合料填补维修的坑槽，应采取自然冷却的办法，待坑槽表面修补材料温度低于50℃后方可开放交通。

（资料性附录）
反射裂缝防治施工技术要点

土工布

在混凝土面板上喷洒粘层热沥青，温度为150℃～170℃，沥青用量1.1kg/㎡，粘层热沥青比土工布宽5cm～10cm。

在起始端用垫片加水泥钉固定土工布，摊铺土工布，两卷间搭结15cm，连接处喷洒粘层沥青，土工布施工温度大于10℃。

沥青混凝土摊铺，全路幅施工。

沥青混凝土面层采用10t以上的压路机碾压，工序如下：

碾压时压路机从路旁起压向路中，三轮式压路机每次堆叠宜为后轮宽1/2，双轮压路机每次堆叠为30cm；

碾压速度初压1.5km/h～2km/h；复压2.5km/h～3.5km/h；终压2.5km/h～3.5km/h；

不得在新铺沥青混凝土上转向调头或左右挪动或忽然刹车。

土工格栅

锚固法施工

喷洒粘层油：清洁路面，喷洒粘层油，用量宜为0.4kg/㎡～0.6kg/㎡。

格栅固定：不带自粘胶的格栅可用水泥钉加垫片固定，端部用膨胀螺丝加垫片固定，钢钉每隔2～5m一个。

碾压：玻纤土工格栅铺设固定完毕后，应采用胶轮压路机适度碾压稳定，使格栅与原路表面勃结牢固。

格栅搭结：格栅纵向搭结距离不小于20cm，横向不小于15cm，根据沥青摊铺方向，前一幅置于后一幅之上。

为防止施工车辆轮胎将玻纤格栅和粘层粘结及沥青混凝土摊铺机机轮打滑，可在粘层油表面撒石屑，用量宜为3m³/1000㎡～5m³/1000㎡。

格栅施工温度不宜低于10℃，路面潮湿不得施工。

栅铺设完毕后，严格控制车辆出入，禁止车辆急转向、急刹车和倾卸混合料，防止损伤格栅。

直铺法施工

先在旧沥青混凝土路面和旧水泥混凝土路面做20mm～30mm厚的调平层，其上应保持清洁干净。

喷洒乳化沥青或液体沥青粘层油，用量宜为0.3kg/㎡～0.4kg/㎡。

采用专用摊铺车铺设自粘式玻纤格栅，铺设时应平顺、拉紧。

横向搭接长度宜为50mm～100mm，纵向搭接长度宜为150mm～200mm，搭接重叠方向与沥青混凝土摊铺机运行的方向一致。

使用胶轮压路机碾压(胶轮压路机需有洒水装置)，然后罩面。

摊铺施工气温不宜低于10℃。

聚酯玻纤布

先洒布高强热沥青粘结油，其横向范围应比聚酯玻纤布宽5cm～l0cm。

施工温度不应低5℃，热粘结料温度应保持在180℃左右。在热粘结料完全渗透底面且仍呈液体状时，立即铺设聚酯玻纤布，沥青喷洒车与聚酯玻纤布铺设距离不宜过远。

聚酯玻纤布铺设应保持均速、较好的直顺度。路面有转弯时应将布割开，重新进行横缝搭接。

铺设时发生褶皱或打折现象，及时用工具刀切开褶皱部位，再搭接、胶结及压实，保证聚酯玻纤布与粘结料的良好粘结。

聚酯玻纤布纵向接缝搭接宽度为lcm，横向接缝搭接宽度为lcm，横向接缝搭接方向应为摊铺沥青混凝土的方向，接缝应当牢固。搭接宽度不宜过宽，避免搭接处夹层变厚，导致上面结构层起鼓、脱离、位移。

水泥路面起、终点刚柔拼接缝处，聚酯玻纤布铺设延长2m。铺设后的聚酯玻纤布两侧喷洒外露的热粘结料应及时采用石屑洒盖，以免破坏。

橡胶应力吸收层

在应力吸收层铺设之前，应对下层结构清扫、冲洗，彻底清除下承层的泥土、杂物，再喷洒透层沥青，数量为0.3kg/㎡～0.4kg/㎡。

橡胶沥青应洒布均匀，用量宜为2.0kg/㎡～2.5kg/㎡，最大偏差不应超过设计洒布量的±0.20kg/㎡，洒布温度宜为180℃～200℃。橡胶沥青洒布后在集料碎石撒铺前应禁止任何车辆、行人通过橡胶沥青层。当罩面厚度小于5cm时，为了避免泛油，洒布量尽量采用低限。

沥青洒布后，应及时洒布预拌碎石，撒布量为面积覆盖率60%～70%，碎石规格为6mm～11mm的单粒径预拌碎石，洒布量按10kg/㎡控制。

喷洒橡胶沥青后，应立即满铺碎石，用量宜为15kg/㎡～22kg/㎡。碎石应保持干净、干燥状态，并经过拌和楼预拌除尘加热，其温度应达150℃以上。

利用重型胶轮压路机紧跟碎石撒布车碾压，每次碾压重叠1/3轮宽，碾压要求两侧到边，确保有效压实宽度；碾压顺序由路肩侧到中分带侧依次碾压，要求胶轮紧随碎石撒布车后面碾压，距离不能超过5m，碾压遍数2～3遍为宜。

清除多余的松散碎石，避免影响与上层的粘结性能。

橡胶沥青应力吸收层的施工应与上面层沥青混凝土紧凑进行，中间不宜开放交通。若期间必须开放交通，须待碾压施工完成3小时后方可，车速不宜超过25km/h。

沥青洒布量控制。在标准尺寸矩形容器内置沥青油毡，称其重量并置于洒布车前5m～10m，待洒布车经过容器后立即取出再称其重，以此计算实际洒布量，再结合沥青洒布车电脑调节装置直到设计洒布量为止。

检测项目包括：橡胶沥青性质、橡胶沥青洒布量、集料撒布量、刹车试验、外观检查等。检验方法及检验标准见表H.1。

表H.1应力吸收层施工质量检查标准

| 项目 | 检查频率 | 质量要求或允许误差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 橡胶沥青 | 1批1次 | 1.5～5.0 | 旋转粘度计 |
| 橡胶沥青量 | 半天1次 | 设计量±0.2kg/m2 | 称量一定面积内的橡胶沥青量 |
| 集料量 | 半天1次 | 规定范围 | 集料总量与撒布面积算得 |

表H.1 （续）

| 项目 | 检查频率 | 质量要求或允许误差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观检查 | 随时 | 表面均匀，与下承层牢固粘结，不起皮，无油包，基层外露等 |

_________________________________

# Text boxes

| 通知号 | 设施名称 | 班 |
| --- | --- | --- |
| 损坏部位 | 年 月 日 |
| 损坏原因 |  |
| 处理意见 |  |
|  | 班长 |