- 附件2

JB/T 12139—2015

《大型核电机组汽轮机整锻低压转子锻件  技术条件》

第1号修改单

表3修改为新表。

| 材料牌号 | 取样部位 及方向 | Rm MPa | Rp0.2 MPa | A ％ | Z ％ | KV2 J | 上平台能量 J | FATT50 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30Cr2Ni4MoV | 本体径向 轴端纵向 | 724～862 | ≥621 | ≥17 | ≥50 | ≥68 | ≥82 | ≤-7 |
|  | 芯部 | ≥724 |  |  |  |  |  | ≤15 |